附件：            工业固体废物资源综合利用评价备案表

| 序号 | 所在区县 | 企业名称 | 评价期 | 工业固体废弃物 综合利用 | 综合利用产品 | 评价机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 种类 | 数量 （吨） | 名称 | 数量 （吨） |  |
| 1 | 海城市 | 后英集团海城市建筑材料有限公司 | 2022年 1月-12月 | 尾矿 | 13014.49 | 碎石 | 2233896 | 中钢集团鞍山热能研究院 有限公司 |
|  |  |  |  | 冶炼渣 | 268205 | 机制砂 | 273915 |  |
|  |  |  |  | 炉渣 | 20549.71 | 矿渣粉 | 246732 |  |
|  |  |  |  | 工业副产石膏 | 6397.3 | 普通硅酸盐水泥（PO 42.5） | 13592 |  |
|  |  |  |  |  |  | 矿渣硅酸盐水泥（PSB 32.5） | 87800 |  |
|  |  |  |  | 废石 | 2245067 | 混凝土 | 62473.54 |  |