具体实施方式

实施例1

原料准备：

白云石尾矿前处理：将白云石尾矿浆筛除植物根系和大石块后自然风干得到含水量<1%的白云石尾矿。

原料：PCSB固化剂9重量份、白云石尾矿81重量份、水10重量份。

方法：PCSB固化剂与白云石尾矿搅拌50～70秒，得到固化剂与白云石尾矿混合干料，再对混合干料混碾50～70秒，使混合料中泥颗粒粒径<0.5mm，然后再将混合干料进行二级强制混碾170～200秒，混碾同时将水以喷雾形式喷入混合料中，所述喷雾时雾滴粒度<0.5mm，喷雾速度0.8～1.6kg/s，碾压拌合均匀的混合料以振动方式输入模具，利用静压成型机将尾矿混合料制成砖坯，静压成型压力≥24MPa，得到正品通过输送带或叉车分散系统送入养护场地养护后得到白云石尾矿砖，次品或漏料回送二级强制混碾。所述混碾可以使用混碾机。

实施例2

原料准备：

白云石尾矿前处理：将白云石尾矿浆筛除植物根系和大石块后自然风干得到含水量4.5%的白云石尾矿。

原料：固化剂10.8重量份、白云石尾矿82.93重量份、水6.27重量份。

方法：先对白云石尾矿混碾50～70秒，再加入固化剂混碾50～70秒，使混合料中泥颗粒粒径<0.5mm，然后将混合干料输入混碾机进行二级强制混碾170～200秒，混碾同时将水以喷雾形式混入混合料中，所述喷雾时雾滴粒度<0.5mm，喷雾速度达到0.8～1.6kg/s，碾压拌合均匀的混合料以振动方式输入模具，利用振压成型机将尾矿混合料制成砖坯，振动频率≥50Hz，振动加速度≥68.6m/s2，得到正品通过输送带或叉车分散系统送入养护场地养护后得到白云石尾矿砖，次品或漏料回送二级强制混碾。所述混碾可以使用混碾机。

实施例3

原料准备：

白云石尾矿前处理：将白云石尾矿浆筛除植物根系和大石块后自然风干得到含水量2.5%的白云石尾矿。

原料：水泥基固化剂9.9重量份、白云石尾矿82.15重量份、水7.95重量份。

方法：先用混碾装置对白云石尾矿与固化剂混合料混碾100～130秒，使混合料中泥颗粒粒径<0.5mm，混碾均匀后的混合干料进行二级强制混碾170～200秒，混碾同时将水以喷雾形式喷入混合料中，所述喷雾时雾滴粒度<0.5mm，喷雾速度为0.8～1.6kg/s，碾压拌合均匀的混合料以振动方式输入模具，利用振压成型机将尾矿混合料制成砖坯，振动频率≥50Hz，振动加速度≥68.6m/s2，得到正品通过输送带或叉车分散系统送入养护场地养护后得到白云石尾矿砖，次品或漏料回送二级强制轮碾。

以上述实施例1～3制成的白云石尾矿为尾矿试件和尾矿标砖检测相关性能如下表：

| 固化类型 | 28d强度（MPa） | 冻融强度损失率（%） | 冻融质量损失率（%） | 饱和系数 | 吸水率（%） | 软化系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施例1 | 11 | 12 | 1.4 | 0.73 | 9.0 | 0.85 |
| 实施例2 | 17 | 14 | 0.5 | 0.73 | 8.0 | 0.9 |
| 实施例3 | 13 | 11 | 0.9 | 0.73 | 8.5 | 0.88 |