具体实施方式

实施例一 一种制备镁橄榄石砖的方法

(一)镁橄榄石砂，制备方法如下：

1)取料：取原料菱镁石、硅石和滑石，经检测计算得出，菱镁石中含有45%的MgO、30%的SiO2，滑石中含有30%的MgO、60%的SiO2，硅石中含有1%的MgO、90%的SiO2，按摩尔比MgO/SiO2=2:1取菱镁石15份，滑石1份，硅石0.21份，然后将上述菱镁石、滑石及硅石的混合物料破碎后在混合机中混均，

2)混炼：取上述菱镁石、滑石及硅石的混合物料93份，然后加入纸浆废液7份，混合5分钟;

3)制坯;

4)干燥：将成型坯体放入温度为100℃的干燥窖中干燥48小时;

5)烧结：将干燥好的坯体送至隧道窖内，烧成温度为1600℃，烧结时间为4小时;

6)最后破碎、粉磨制得镁橄榄石砂。

(二)制备镁橄榄石砖的方法，包括以下步骤：

1)取上述方法制得的镁橄榄石砂进行筛分，分别制得粒度为1mm~3mm的颗粒，粒度为0.074mm~1mm的颗粒和粒度为0~0.074mm的细粉;

2)按如下重量份配比取料，粒度为1mm~3mm的镁橄榄石砂颗粒59份，粒度为0.074mm~1mm的镁橄榄石砂颗粒9份，粒度为0~0.074mm的镁橄榄石砂细粉28份，纸浆废液4份，然后将上述取料混合5分钟;

3)制坯;

4)干燥：将成型坯体放入温度为100℃的干燥窖中干燥48小时;

5)烧结：将干燥好的坯体送至隧道窖内，烧成温度为1600℃，烧结时间为4小时。 采用上述方法制得的镁橄榄石砖性能参数如下：SiO2重量百分比为21.5%、MgO重量百分比为62.8%、Fe重量百分比为0.58%、Al重量百分比为0.32%、Ca重量百分比为0.74%，体积密度为2.7，显气孔率为18，压强为50Mpa，热稳定性风冷为22次，荷重软化程度为1690℃。

实施例二 一种制备镁橄榄石砖的方法

(一)镁橄榄石砂，制备方法如下：

1)取料：取原料蛇纹石、硅石和滑石，经检测计算得出，蛇纹石中含有35%的MgO、1%的SiO2，滑石中含有30%的MgO、60%的SiO2，硅石中含有1%的MgO、90%的SiO2，按摩尔比MgO/SiO2=2:1取蛇纹石15份，滑石1份，硅石3.82份，然后将上述蛇纹石、滑石及硅石的混合物料破碎后在混合机中混均，

2)混炼：取上述蛇纹石、滑石及硅石的混合物料94份，然后加入纸浆废液6份，混合6分钟;

3)制坯;

4)干燥：将成型坯体放入温度为98℃的干燥窖中干燥49小时;

5)烧结：将干燥好的坯体送至隧道窖内，烧成温度为1580℃，烧结时间为4.5小时;

6)最后破碎、粉磨制得镁橄榄石砂。

(二)制备镁橄榄石砖的方法，包括以下步骤：

1)取上述方法制得的镁橄榄石砂进行筛分，分别制得粒度为1mm~3mm的颗粒，粒度为0.074mm~1mm的颗粒和粒度为0~0.074mm的细粉;

2)按如下重量份配比取料，粒度为1mm~3mm的镁橄榄石砂颗粒58份，粒度为0.074mm~1mm的镁橄榄石砂颗粒8份，粒度为0~0.074mm的镁橄榄石砂细粉29份，纸浆废液5份，然后将上述取料混合4分钟;

3)制坯;

4)干燥：将成型坯体放入温度为103℃的干燥窖中干燥45小时;

5)烧结：将干燥好的坯体送至隧道窖内，烧成温度为1620℃，烧结时间为4.2小时。

采用上述方法制得的镁橄榄石砖性能参数如下：SiO2重量百分比为20.8%、MgO重量百分比为64.3%、Fe重量百分比为0.52%、Al重量百分比为0.37%、Ca重量百分比为0.71%，体积密度为2.76，显气孔率为17，压强为48Mpa，热稳定性风冷为21次，荷重软化程度为1675℃。 实施例三

一种制备镁橄榄石砖的方法

(一)镁橄榄石砂，制备方法如下：

1)取料：取原料菱镁石和滑石，经检测计算得出，菱镁石中含有45%的MgO、30%的SiO2，滑石中含有30%的MgO、60%的SiO2，按摩尔比MgO/SiO2=2:1取菱镁石10份，滑石1份，然后将上述菱镁石及滑石的混合物料破碎后在混合机中混均，

2)混炼：取上述菱镁石及滑石的混合物料92份，然后加入纸浆废液8份，混合6分钟;

3)制坯;

4)干燥：将成型坯体放入温度为101℃的干燥窖中干燥50小时;

5)烧结：将干燥好的坯体送至隧道窖内，烧成温度为1620℃，烧结时间为3.8小时;

6)最后破碎、粉磨制得镁橄榄石砂。

(二)制备镁橄榄石砖的方法，包括以下步骤：

1)取上述方法制得的镁橄榄石砂进行筛分，分别制得粒度为1mm~3mm的颗粒，粒度为0.074mm~1mm的颗粒和粒度为0~0.074mm的细粉;

2)按如下重量份配比取料，粒度为1mm~3mm的镁橄榄石砂颗粒60份，粒度为0.074mm~1mm的镁橄榄石砂颗粒9份，粒度为0~0.074mm的镁橄榄石砂细粉28份，纸浆废液3份，然后将上述取料混合5分钟;

3)制坯;

4)干燥：将成型坯体放入温度为102℃的干燥窖中干燥50小时;

5)烧结：将干燥好的坯体送至隧道窖内，烧成温度为1590℃，烧结时间为4.1小时。

采用上述方法制得的镁橄榄石砖性能参数如下：SiO2重量百分比为22.4%、MgO重量百分比为64.3%、Fe重量百分比为0.53%、Al重量百分比为0.37%、Ca重量百分比为0.69%，体积密度为2.78，显气孔率为17，压强为49Mpa，热稳定性风冷为22次，荷重软化程度为1665℃。