发明内容

本实用新型的目的就是针对现有技术存在的问题，提供一种新的镁砂电熔炉的电极，该电极能够有效解决死区问题。

上述目的是通过下述方案实现的：

一种镁砂熔炼炉的电极，其包括炉体和电极，其特征在于，所述电极包括多路三相石墨电极，并且该多路三相石墨电极的每一路均以星形并联。

根据上述的电极，其特征在于，所述电极至少为3路。

本实用新型的有益效果：本实用新型能够有效的解决电熔炉中形成死区的问题，能生产出高质量的镁砂。