具体实施方式

下面结合附图和实施例对本发明做进一步详细的说明。

实施例1

本发明所使用的原料有a.轻烧白云石原料1份，使用前测定原料中钙、镁离子含量，经测定氧化钙与镁元素的摩尔比在1∶1，氧化钙与氧化镁使用的量均为1mol；b.有机胺1份，有机胺为二正丁胺，1份有机胺的用量与1份轻烧白云石原料中所含镁元素量的摩尔比为2.1∶1，使用有机胺的量为2.1mol；c.硫酸，1份，使用前测定原料中硫酸根含量，经测定其硫酸根含量与循环过程中的有机胺的摩尔比为1∶2，使用量为1.05mol；d.硝酸镁1份，所用的量为1mol。硝酸镁作为初始原料用于启动工艺循环，并补充循环过程中硝酸根离子的损耗。

本发明工艺循环的启动步骤为首先将硝酸镁配制成1mol/L的溶液，然后将有机胺加入到溶液中，搅拌均匀，在温度为20℃条件下反应0.5小时，然后过滤，得滤渣A和滤液A，滤渣A经洗涤和干燥得到氢氧化镁，滤液A进入循环过程，所述的循环过程步骤是：1)胺的还原：将滤液A(即硝酸二丁胺水溶液)与轻烧白云石混合搅拌，在20℃条件反应2小时，静置分液，分离的有机胺备用，剩下的水相固液混合物经过滤，得到滤液B(即硝酸钙溶液)和滤渣B(即氧化镁固体)；2)钙的分离：将浓硫酸缓慢加入到滤液B中，搅拌，降温，然后过滤，得滤渣C(即生石膏)和滤液C(即硝酸溶液)，滤渣经洗涤得生石膏，滤液C备用；3)无机可溶性镁盐溶液的制备：将滤液C与滤渣B混合反应后，过滤，得滤液D(即硝酸镁溶液)和滤渣D(即轻烧白云石中的酸不溶物杂质)，滤渣D丢弃；4)氢氧化镁的制备：将步骤1)所分离得到的有机胺加入到滤液D中，搅拌均匀，在温度为20℃条件下反应0.5小时，然后过滤，所得滤渣经洗涤和干燥得氢氧化镁粉体，所得滤液A重复用于步骤1)。

经上述步骤得氢氧化镁53.3克，得率为90％，纯度为98％，加热失水可得高纯氧化镁。图2为实施例1所得的氢氧化镁的扫描电镜图，图上显示氢氧化镁为片状，粒径分布均匀，在0.1-5μm之间。

实施例2

本发明所使用的原料有a.轻烧白云石原料1份，使用前测定原料中钙、镁离子含量，经测定氧化钙与镁元素的摩尔比在1.5∶1，氧化钙与氧化镁使用的量分别为1.5mol、1mol；b.有机胺1份，有机胺为正己胺，1份有机胺的用量与1份轻烧白云石原料中所含镁元素量的摩尔比为2.4∶1，使用有机胺的量为2.4mol；c.硫酸，1份，使用前测定原料中硫酸根含量，经测定其硫酸根含量与循环过程中的有机胺的摩尔比为1.5∶2，使用量为1.8mol；d.硝酸镁1份，所用的量为1mol。硝酸镁作为初始原料用于启动工艺循环，并补充循环过程中硝酸根离子的损耗。

本发明工艺循环的启动步骤为首先将硝酸镁配制成4mol/L的溶液，然后将有机胺加入到溶液中，搅拌均匀，在温度为70℃条件下反应2小时，然后过滤，得滤渣A和滤液A，滤渣A经洗涤和干燥得到氢氧化镁，滤液A进入循环过程，所述的循环过程步骤是：1)胺的还原：将滤液A(即硝酸正己胺水溶液)与轻烧白云石混合搅拌，在60℃条件反应2小时，静置分液，分离的有机胺备用，剩下的水相固液混合物经过滤，得到滤液B(即硝酸钙溶液)和滤渣B(即氧化镁固体)；2)钙的分离：将浓硫酸缓慢加入到滤液B中，搅拌，降温，然后过滤，得滤渣C(即生石膏)和滤液C(即硝酸溶液)，滤渣经洗涤得生石膏，滤液C备用；3)无机可溶性镁盐溶液的制备：将滤液C与滤渣B混合反应后，过滤，得滤液D(即硝酸镁溶液)和滤渣D(即轻烧白云石中的酸不溶物杂质)，滤渣D丢弃；4)氢氧化镁的制备：将步骤1)所分离得到的有机胺加入到滤液D中，搅拌均匀，在温度为70℃条件下反应2小时，然后过滤，所得滤渣经洗涤和干燥得氢氧化镁粉体，所得滤液A重复用于步骤1)。

经上述步骤得氢氧化镁54克，得率为93％，纯度为98％，加热失水可得高纯氧化镁。

实施例3

本发明所使用的原料有a.轻烧白云石原料1份，使用前测定原料中钙、镁离子含量，经测定氧化钙与镁元素的摩尔比在1.2∶1，氧化钙与氧化镁使用的量分别为1.2mol、1mol；b.有机胺1份，有机胺为二正戊胺，1份有机胺的用量与1份轻烧白云石原料中所含镁元素量的摩尔比为2.2∶1，使用有机胺的量为2.2mol；c.硫酸，1份，使用前测定原料中硫酸根含量，经测定其硫酸根含量与循环过程中的有机胺的摩尔比为1.3∶2，使用量为1.43mol；d.硝酸镁1份，所用的量为1mol。硝酸镁作为初始原料用于启动工艺循环，并补充循环过程中硝酸根离子的损耗。

本发明工艺循环的启动步骤为首先将硝酸镁配制成0.1mol/L的溶液，然后将有机胺加入到溶液中，搅拌均匀，在温度为40℃条件下反应1小时，然后过滤，得滤渣A和滤液A，滤渣A经洗涤和干燥得到氢氧化镁，滤液A进入循环过程，所述的循环过程步骤是：1)胺的还原：将滤液A(即硝酸二正戊胺水溶液)与轻烧白云石混合搅拌，在30℃条件反应2小时，静置分液，分离的有机胺备用，剩下的水相固液混合物经过滤，得到滤液B(即硝酸钙溶液)和滤渣B(即氧化镁固体)；2)钙的分离：将浓硫酸缓慢加入到滤液B中，搅拌，降温，然后过滤，得滤渣C(即生石膏)和滤液C(即硝酸溶液)，滤渣经洗涤得生石膏，滤液C备用；3)无机可溶性镁盐溶液的制备：将滤液C与滤渣B混合反应后，过滤，得滤液D(即硝酸镁溶液)和滤渣D(即轻烧白云石中的酸不溶物杂质)，滤渣D丢弃；4)氢氧化镁的制备：将步骤1)所分离得到的有机胺加入到滤液D中，搅拌均匀，在温度为40℃条件下反应1小时，然后过滤，所得滤渣经洗涤和干燥得氢氧化镁粉体，所得滤液A重复用于步骤1)。

经上述步骤得氢氧化镁53克，得率为89％，纯度为98％，加热失水可得高纯氧化镁。

实施例4

本发明所使用的原料有a.轻烧白云石原料1份，使用前测定原料中钙、镁离子含量，经测定氧化钙与镁元素的摩尔比在1.3∶1，氧化钙与氧化镁使用的量分别为1.3mol、1mol；b.有机胺1份，有机胺为二正己胺，1份有机胺的用量与1份轻烧白云石原料中所含镁元素量的摩尔比为2.3∶1，使用有机胺的量为2.3mol；c.硫酸，1份，使用前测定原料中硫酸根含量，经测定其硫酸根含量与循环过程中的有机胺的摩尔比为1.2∶2，使用量为1.38mol；d.硝酸镁1份，所用的量为1mol。硝酸镁作为初始原料用于启动工艺循环，并补充循环过程中硝酸根离子的损耗。

本发明工艺循环的启动步骤为首先将硝酸镁配制成1.5mol/L的溶液，然后将有机胺加入到溶液中，搅拌均匀，在温度为65℃条件下反应0.5小时，然后过滤，得滤渣A和滤液A，滤渣A经洗涤和干燥得到氢氧化镁，滤液A进入循环过程，所述的循环过程步骤是：1)胺的还原：将滤液A(即硝酸二正己胺水溶液)与轻烧白云石混合搅拌，在45℃条件反应2小时，静置分液，分离的有机胺备用，剩下的水相固液混合物经过滤，得到滤液B(即硝酸钙溶液)和滤渣B(即氧化镁固体)；2)钙的分离：将浓硫酸缓慢加入到滤液B中，搅拌，降温，然后过滤，得滤渣C(即生石膏)和滤液C(即硝酸溶液)，滤渣经洗涤得生石膏，滤液C备用；3)无机可溶性镁盐溶液的制备：将滤液C与滤渣B混合反应后，过滤，得滤液D(即硝酸镁溶液)和滤渣D(即轻烧白云石中的酸不溶物杂质)，滤渣D丢弃；4)氢氧化镁的制备：将步骤1)所分离得到的有机胺加入到滤液D中，搅拌均匀，在温度为65℃条件下反应0.5小时，然后过滤，所得滤渣经洗涤和干燥得氢氧化镁粉体，所得滤液A重复用于步骤1)。

经上述步骤得氢氧化镁55克，得率为94％，纯度为98％，加热失水可得高纯氧化镁。

实施例5

本发明所使用的原料有a.轻烧白云石原料1份，使用前测定原料中钙、镁离子含量，经测定氧化钙与镁元素的摩尔比在1∶1，氧化钙与氧化镁使用的量均为1mol；b.有机胺1份，有机胺为二正丁胺，1份有机胺的用量与1份轻烧白云石原料中所含镁元素量的摩尔比为2.1∶1，使用有机胺的量为2.1mol；c.硫酸，1份，使用前测定原料中硫酸根含量，经测定其硫酸根含量与循环过程中的有机胺的摩尔比为1∶2，使用量为1.05mol；d.氯化镁1份，所用的量为1mol。氯化镁作为初始原料用于启动工艺循环，并补充循环过程中氯离子的损耗。

本发明工艺循环的启动步骤为首先将氯化镁配制成0.5mol/L的溶液，然后将有机胺加入到溶液中，搅拌均匀，在温度为20℃条件下反应1小时，然后过滤，得滤渣A和滤液A，滤渣A经洗涤和干燥得到氢氧化镁，滤液A进入循环过程，所述的循环过程步骤是：1)胺的还原：将滤液A(即氯化二正丁胺水溶液)与轻烧白云石混合搅拌，在40℃条件反应2小时，静置分液，分离的有机胺备用，剩下的水相固液混合物经过滤，得到滤液B(即氯化钙溶液)和滤渣B(即氧化镁固体)；2)钙的分离：将浓硫酸缓慢加入到滤液B中，搅拌，降温，然后过滤，得滤渣C(即生石膏)和滤液C(即盐酸溶液)，滤渣经洗涤得生石膏，滤液C备用；3)无机可溶性镁盐溶液的制备：将滤液C与滤渣B混合反应后，过滤，得滤液D(即氯化镁溶液)和滤渣D(即轻烧白云石中的酸不溶物杂质)，滤渣D丢弃；4)氢氧化镁的制备：将步骤1)所分离得到的有机胺加入到滤液D中，搅拌均匀，在温度为20℃条件下反应1小时，然后过滤，所得滤渣经洗涤和干燥得氢氧化镁粉体，所得滤液A重复用于步骤1)。

经上述步骤得氢氧化镁54克，得率为91％，纯度为98％，加热失水可得高纯氧化镁。

实施例6

本发明所使用的原料有a.轻烧白云石原料1份，使用前测定原料中钙、镁离子含量，经测定氧化钙与镁元素的摩尔比在1.5∶1，氧化钙与氧化镁使用的量分别为1.5mol、1mol；b.有机胺1份，有机胺为正己胺，1份有机胺的用量与1份轻烧白云石原料中所含镁元素量的摩尔比为2.4∶1，使用有机胺的量为2.4mol；c.硫酸，1份，使用前测定原料中硫酸根含量，经测定其硫酸根含量与循环过程中的有机胺的摩尔比为1.3∶2，使用的量为1.56mol；d.氯化镁1份，所用的量为1mol。氯化镁作为初始原料用于启动工艺循环，并补充循环过程中氯离子的损耗。

本发明工艺循环的启动步骤为首先将氯化镁配制成0.1mol/L的溶液，然后将有机胺加入到溶液中，搅拌均匀，在温度为60℃条件下反应1小时，然后过滤，得滤渣A和滤液A，滤渣A经洗涤和干燥得到氢氧化镁，滤液A进入循环过程，所述的循环过程步骤是：1)胺的还原：将滤液A(即氯化正己胺水溶液)与轻烧白云石混合搅拌，在30℃条件反应2小时，静置分液，分离的有机胺备用，剩下的水相固液混合物经过滤，得到滤液B(即氯化钙溶液)和滤渣B(即氧化镁固体)；2)钙的分离：将浓硫酸缓慢加入到滤液B中，搅拌，降温，然后过滤，得滤渣C(即生石膏)和滤液C(即盐酸溶液)，滤渣经洗涤得生石膏，滤液C备用；3)无机可溶性镁盐溶液的制备：将滤液C与滤渣B混合反应后，过滤，得滤液D(即氯化镁溶液)和滤渣D(即轻烧白云石中的酸不溶物杂质)，滤渣D丢弃；4)氢氧化镁的制备：将步骤1)所分离得到的有机胺加入到滤液D中，搅拌均匀，在温度为60℃条件下反应1小时，然后过滤，所得滤渣经洗涤和干燥得氢氧化镁粉体，所得滤液A重复用于步骤1)。

经上述步骤得氢氧化镁53.2克，得率为90％，纯度为98％，加热失水可得高纯氧化镁。

实施例7

本发明所使用的原料有a.轻烧白云石原料1份，使用前测定原料中钙、镁离子含量，经测定氧化钙与镁元素的摩尔比在1.2∶1，氧化钙与氧化镁使用的量分别为1.2mol、1mol；b.有机胺1份，有机胺为二正戊胺，1份有机胺的用量与1份轻烧白云石原料中所含镁元素量的摩尔比为2.2∶1，使用有机胺的量为2.2mol；c.硫酸，1份，使用前测定原料中硫酸根含量，经测定其硫酸根含量与循环过程中的有机胺的摩尔比为1.3∶2，使用的量为1.43mol；d.氯化镁1份，所用的量为1mol。氯化镁作为初始原料用于启动工艺循环，并补充循环过程中氯离子的损耗。

本发明工艺循环的启动步骤为首先将氯化镁配制成4mol/L的溶液，然后将有机胺加入到溶液中，搅拌均匀，在温度为10℃条件下反应1.5小时，然后过滤，得滤渣A和滤液A，滤渣A经洗涤和干燥得到氢氧化镁，滤液A进入循环过程，所述的循环过程步骤是：1)胺的还原：将滤液A(即氯化二正戊胺水溶液)与轻烧白云石混合搅拌，在50℃条件反应2小时，静置分液，分离的有机胺备用，剩下的水相固液混合物经过滤，得到滤液B(即氯化钙溶液)和滤渣B(即氧化镁固体)；2)钙的分离：将浓硫酸缓慢加入到滤液B中，搅拌，降温，然后过滤，得滤渣C(即生石膏)和滤液C(即盐酸溶液)，滤渣经洗涤得生石膏，滤液C备用；3)无机可溶性镁盐溶液的制备：将滤液C与滤渣B混合反应后，过滤，得滤液D(即氯化镁溶液)和滤渣D(即轻烧白云石中的酸不溶物杂质)，滤渣D丢弃；4)氢氧化镁的制备：将步骤1)所分离得到的有机胺加入到滤液D中，搅拌均匀，在温度为10℃条件下反应1.5小时，然后过滤，所得滤渣经洗涤和干燥得氢氧化镁粉体，所得滤液A重复用于步骤1)。

经上述步骤得氢氧化镁53.1克，得率为90％，纯度为98％，加热失水可得高纯氧化镁。

实施例8

本发明所使用的原料有a.轻烧白云石原料1份，使用前测定原料中钙、镁离子含量，经测定氧化钙与镁元素的摩尔比在1.3∶1，氧化钙与氧化镁使用的量分别为1.3mol、1mol；b.有机胺1份，有机胺为二正己胺，1份有机胺的用量与1份轻烧白云石原料中所含镁元素量的摩尔比为2.3∶1，使用有机胺的量为2.3mol；c.硫酸，1份，使用前测定原料中硫酸根含量，经测定其硫酸根含量与循环过程中的有机胺的摩尔比为1.2∶2，使用的量为1.38mol；；d.氯化镁1份，所用的量为1mol。氯化镁作为初始原料用于启动工艺循环，并补充循环过程中氯离子的损耗。

本发明工艺循环的启动步骤为首先将氯化镁配制成1mol/L的溶液，然后将有机胺加入到溶液中，搅拌均匀，在温度为80℃条件下反应0.5小时，然后过滤，得滤渣A和滤液A，滤渣A经洗涤和干燥得到氢氧化镁，滤液A进入循环过程，所述的循环过程步骤是：1)胺的还原：将滤液A(即氯化二正己胺水溶液)与轻烧白云石混合搅拌，在50℃条件反应2小时，静置分液，分离的有机胺备用，剩下的水相固液混合物经过滤，得到滤液B(即氯化钙溶液)和滤渣B(即氧化镁固体)；2)钙的分离：将浓硫酸缓慢加入到滤液B中，搅拌，降温，然后过滤，得滤渣C(即生石膏)和滤液C(即盐酸溶液)，滤渣经洗涤得生石膏，滤液C备用；3)无机可溶性镁盐溶液的制备：将滤液C与滤渣B混合反应后，过滤，得滤液D(即氯化镁溶液)和滤渣D(即轻烧白云石中的酸不溶物杂质)，滤渣D丢弃；4)氢氧化镁的制备：将步骤1)所分离得到的有机胺加入到滤液D中，搅拌均匀，在温度为80℃条件下反应0.5小时，然后过滤，所得滤渣经洗涤和干燥得氢氧化镁粉体，所得滤液A重复用于步骤1)。

经上述步骤得氢氧化镁55克，得率为94％，纯度为98％，加热失水可得高纯氧化镁。

实施例9

本发明所使用的原料有a.轻烧白云石原料1份，使用前测定原料中钙、镁离子含量，经测定氧化钙与镁元素的摩尔比在1.5∶1，氧化钙与氧化镁使用的量分别为1.5mol、1mol；b.有机胺1份，有机胺为正己胺与二正己胺的混合物，混合比例为任意，1份有机胺的用量与1份轻烧白云石原料中所含镁元素量的摩尔比为2.2∶1，使用有机胺的量为2.2mol；c.硫酸，1份，使用前测定原料中硫酸根含量，经测定其硫酸根含量与循环过程中的有机胺的摩尔比为1.5∶2，使用量为1.65mol；d.硝酸镁1份，所用的量为1mol。硝酸镁作为初始原料用于启动工艺循环，并补充循环过程中硝酸根离子的损耗。

本发明工艺循环的启动步骤为首先将硝酸镁配制成2mol/L的溶液，然后将有机胺加入到溶液中，搅拌均匀，在温度为40℃条件下反应2小时，然后过滤，得滤渣A和滤液A，滤渣A经洗涤和干燥得到氢氧化镁，滤液A进入循环过程，所述的循环过程步骤是：1)胺的还原：将滤液A(即硝酸胺水溶液)与轻烧白云石混合搅拌，在10℃条件反应2小时，静置分液，分离的有机胺备用，剩下的水相固液混合物经过滤，得到滤液B(即硝酸钙溶液)和滤渣B(即氧化镁固体)；2)钙的分离：将浓硫酸缓慢加入到滤液B中，搅拌，降温，然后过滤，得滤渣C(即生石膏)和滤液C(即硝酸溶液)，滤渣经洗涤得生石膏，滤液C备用；3)无机可溶性镁盐溶液的制备：将滤液C与滤渣B混合反应后，过滤，得滤液D(即硝酸镁溶液)和滤渣D(即轻烧白云石中的酸不溶物杂质)，滤渣D丢弃；4)氢氧化镁的制备：将步骤1)所分离得到的有机胺加入到滤液D中，搅拌均匀，在温度为40℃条件下反应2小时，然后过滤，所得滤渣经洗涤和干燥得氢氧化镁粉体，所得滤液A重复用于步骤1)。

经上述步骤得氢氧化镁53.9克，得率为91％，纯度为98％，加热失水可得高纯氧化镁。