权利要求书

电熔镁砂电弧炉，由钢板炉体、石墨电极及固定、连接件、裸铜导线和电极升降机构组成，其特征在于炉体(2)中部为矩形，两端为圆弧形，

六棵石墨化电极(3)ABC和A1B1C1在炉中构成方向相反的两个全等等边三角形即△ABC和△A1B1C1，六个电极之间组成四个全等等边三角形、即△ABC、△BCA1、△CA1B1和△A1B1C1熔融区，四个熔融区构成一个整体熔融区，

六棵电极ABC和A1B1C1经接线夹子(4)、电极大臂(6)、裸铜导线(8)与电炉变压器(7)二次输出的ABC和A1B1C1六个接头一一对应联接，其中AA1、BB1、CC1并联。