发明内容

本实用新型的目的是，针对现有电熔镁砂炉在结构上的缺点，提供一种采用电炉变压器三相电源六棵石墨化电极、中间为矩形两端为圆弧形炉体的电熔镁砂电弧炉。

本实用新型的技术方案是：

1、改三相电源三棵电极为六棵电极，六棵电极分两组，即ABC

组和A1B1C1组。

2、六棵电极与三相电炉变压器的联接方法是：在电炉变压器二次输出的ABC三相三个接头以外，每相再各抽出一个接头，组成A1B1C1，每个接头联接一棵电极，ABC、A1B1C1六个接头联接六棵电极，同相并联，即AA1、BB1、CC1并联。

3、六棵电极在炉中形成两个方向相反的全等等边三角形△ABC、△A1B1C1，相关电极构成四个全等等边三角形熔融区，四个三角形熔融区组成一个整体熔融区。

4、与整体熔融区配套，采用中部为矩形两端为圆弧形炉体，以保证熔融无死区。六棵电极与电极夹子、接线大臂、裸铜导线联接方法，电极上部钢丝绳的连接方法及升降操作均与现行技术一致。电熔镁砂的生产工艺亦勿需改变。其所使用的电极以石墨化电极为佳。

附图说明

现在结合附图对本实用新型的结构形状做具体说明。

图1为本实用新型的结构示意图

图2为本实用新型的俯视图

图3为本实用新型的电路联接图

图4为本实用新型的侧视图

1-轨道炉车 2-炉体 3-电极 4-接线夹子 5-电极升降钢丝绳 6-接线大臂 7-电炉变压器 8-裸铜导线电极下部为熔融物料。

本实用新型的结构如图所示。

由置于轨道炉车1上面地炉体2、六棵石墨化电极3及固定联接电极的接线夹子4、接线大臂6、电炉变压器7、裸铜导线8和电极升降机构、包括电极升降钢丝绳5(定滑轮等图中从略)组成。炉体2中部为矩形两端为圆弧形。六棵电极分两组，即ABC组和A1B1C1组，在炉中构成两个方向相反全等等边三角形(△ABC和△A1B1C1)分布，相关电极构成四个全等等边三角形熔融区，即△ABC、△BCA1、△CA1B1和△A1B1C1熔融区。这四个全等等边三角形熔融区构成一个整体熔融区。

电极ABC和A1B1C1经各自的电极夹子4、电极大臂6、裸铜导线8对应与电炉变压器7中的ABC和A1B1C1接头联接。其中的AA1、BB1、CC1并联。

电极的直径φ100～400mm，其附件必须与之配套，炉体大小也必须与之相应。

本实用新型的优点是，与现有电弧炉比，无熔融死区，成品率高(MgO含量97～98.5％)，高档产品率高，能耗低(2500度/吨)，电极消耗低，成本低。