技术领域及背景

技术领域

本发明涉及重烧镁砂制备方法，特别是一种利用菱镁矿尾矿一步煅烧生产 重烧镁砂的方法。

背景技术

重烧镁砂是钢铁冶金、有色、建材、石化、有色等行业大量使用的耐火原 料之一，目前其制备方法采用优质菱镁矿块矿一步煅烧或二步煅烧工艺，中国 专利公布的专利申请，公开号CN101492258，名称为“采用天然隐晶质菱镁矿 一步煅烧高纯镁砂工艺”；公开号CN1821138，名称为“高温竖窑油烧中档镁砂 的制备工艺”，均为此类工艺。此类工艺存在如下缺点：(1)一步煅烧工艺废弃 了大量菱镁矿碎矿，矿产资源浪费严重；(2)二步煅烧工艺能耗高，在轻烧磨 粉压球过程中粉尘容易污染环境。