权利要求书

1.一种高钙镁钙砖，其特征是由以下原料按重量百分比配制而成：

5-7mm的镁钙砂9-16％、3-5mm的镁钙砂9-16％、

1-3mm的镁钙砂9-16％、0.5-1mm的镁钙砂13-32％、

≤0.5mm的镁钙砂5-25％、结合剂2-5％、

由电熔氧化锆和电熔石灰混合而成的添加剂1-5％。

2.根据权利要求1所述的高钙镁钙砖，其特征是：电熔氧化锆和电熔石灰是

按3∶2的比例进行复合。

3.根据权利要求1所述的高钙镁钙砖，其特征是：所述的结合剂为半精炼石

蜡。

4.一种高钙镁钙砖的制备方法，其特征是包括如下步骤：

(1)，将镁钙砂依次经过颚式破碎机、对辊式破碎机、圆锥式破碎机进行机

械破碎，再送入球磨机进行细磨，经过筛网筛分后，制成粒度为5-7mm、3-5mm、

1-3mm、0.5-1mm、≤0.5mm五种规格的镁钙砂；

(2)，按要求的重量百分比进行配料，经配好的料送入高速混炼机内进行混

练，其加料顺序为5-7mm的镁钙砂，3-5mm的镁钙砂，1-3mm的镁钙砂，0.5-1mm

的镁钙砂，然后加入结合剂，≤0.5mm的镁钙砂，最后再加入由电熔氧化锆和

电熔石灰混合而成的添加剂，混料的总时间不少于25分钟；

(3)，将混合好的物料加入模具中，进行加压成型；

(4)，将成型的坯料送入隧道窑内，进行高温烧成；

(5)，坯料出窑后，立即进行浸蜡处理，然后用铝箔进行抽真空包装。