发明内容

本发明针对上述现有技术中存在的技术问题，提供了一种钙含量高、热震稳定性强的高钙镁钙砖及其制备方法。

本发明的技术方案是这样实现的：

一种高钙镁钙砖，由以下原料按重量百分比配制而成：

5-7mm的镁钙砂9-16％、3-5mm的镁钙砂9-16％、

1-3mm的镁钙砂9-16％、0.5-1mm的镁钙砂13-32％、

≤0.5mm的镁钙砂5-25％、结合剂2-5％、

由电熔氧化锆和电熔石灰混合而成的添加剂1-5％。

作为优选，电熔氧化锆和电熔石灰是按3∶2的比例进行复合。

作为优选，所述的结合剂为半精炼石蜡。

一种高钙镁钙砖的制备方法，包括如下步骤：

(1)，将镁钙砂依次经过颚式破碎机、对辊式破碎机、圆锥式破碎机进行机械破碎，再送入球磨机进行细磨，经过筛网筛分后，制成粒度为5-7mm、3-5mm、1-3mm、0.5-1mm、≤0.5mm五种规格的镁钙砂；

(2)，按要求的重量百分比进行配料，经配好的料送入高速混炼机内进行混练，其加料顺序为5-7mm的镁钙砂，3-5mm的镁钙砂，1-3mm的镁钙砂，0.5-1mm的镁钙砂，然后加入结合剂，≤0.5mm的镁钙砂，最后再加入由电熔氧化锆和电熔石灰混合而成的添加剂，混料的总时间不少于25分钟；

(3)，将混合好的物料加入模具中，进行加压成型；

(4)，将成型的坯料送入隧道窑内，进行高温烧成；

(5)，坯料出窑后，立即进行浸蜡处理，然后用铝箔进行抽真空包装。

采用了上述技术方案的本发明的优点是：

本发明经过合理的配料和科学的处理工艺，制备的该高性能高钙镁钙砖具有体积密度大，不易水化、开裂，抗侵蚀能力强，高温稳定性好，使用不易出现剥落现象，使用寿命长的优点，能适用于不锈钢、特钢等高级钢的炼钢炉、精炼炉和钢包中，能适应各操作条件的苛酷化，诸如精炼温度升高、VD处理率增加、高真空保持时间延长等条件。

本发明涉及到的高性能高钙镁钙砖，钙含量在40-45％，并且添加了部分稳定型电熔氧化锆和电熔石灰，极大的提高了制品的热震稳定性能，不仅可以用在不锈钢及特殊钢的冶炼设备AOD炉上，也可以应用于精炼钢包上。同时由于制品中含有大量的游离氧化钙，可以吸附钢水中S、P等杂质成分，极大的有利于洁净钢的生产。