发明内容

针对现有以煅烧菱镁矿生产轻烧氧化镁技术存在的问题，本发明提供一种利用隧道窑煅烧菱镁矿生产轻烧氧化镁的方法。

本发明方法采用隧道窑煅烧菱镁矿生产轻烧氧化镁，以小于25mm的菱镁矿矿粒或粉矿为原料，工艺步骤包括预热、煅烧、冷却和粉碎。

将菱镁矿原料均匀铺设在台车上，将台车从窑头推入窑内，进入预热带。预热带的热源是利用煅烧带所排放出的温度为400～500℃的热烟气，以充分利用其携带的热量，提高燃料利用率，降低能耗。在预热带台车停留20～60分钟，即预热时间为20～60分钟。经过预热后，矿料温度达到250～350℃，热烟气的温度降至250～350℃。对矿料进行预热后的烟气经除尘系统除尘净化后，采用通常的方法对其进行回收。回收后地二氧化碳不仅可以满足食品饮料、化工等方面的要求，同时也消除了对空气的污染，达到洁净化生产的要求。         然后将台车推入至煅烧带，在煅烧带利用设置在隧道窑中部两侧的燃烧设备对菱镁矿进行煅烧。为了使其充分分解出氧化镁，并使氧化镁保持很好的活性，将煅烧带的温度控制在700～850℃，煅烧时间1～2小时。煅烧时间与煅烧温度密切相关，提高温度应相应缩短煅烧时间；反之，降低温度应延长煅烧时间。在煅烧带燃烧产生的热烟气在隧道窑前段烟囱或引风机的作用下，沿着隧道向窑头方向流动，进入预热带逐步预热进入窑内的矿料。煅烧过程中发生的主要化学反应如下：

继续将台车推入在冷却带，在冷却带，即窑尾，鼓入常温的冷风对煅烧后的矿料进行冷却。冷却时间为30～60分钟，将矿料冷却至200～300℃。然后将台车推出隧道窑，将矿料自然冷却至常温。对矿料进行冷却后被加热的冷风可抽出作为热源，对矿料或其它未烧成品进行预热。

最后将冷却至常温的矿料粉碎至粒度为35～55μm，得到轻烧氧化镁产品。

本发明方法中，铺设矿料的台车连续地由预热带的入口慢慢推入，而载有烧成品的台车则由冷却带的出口依次被推出，从而实现连续化生产。

采用本发明方法，可以充分利用菱镁矿开采时产出的小于25mm的菱镁矿矿粒或粉矿，避免了菱镁矿资源的浪费，同时可避免矿料过烧和欠烧，保证生产的轻烧氧化镁质量均匀；采用本发明方法生产的轻烧氧化镁具有很高的活性，其碘吸附值可达到98mgI2/g。