权利要求书

1、一种利用隧道窑煅烧菱镁矿生产轻烧氧化镁的方法，其特征在于以小于25mm的菱镁矿矿粒或粉矿为原料，采用隧道窑煅烧矿料生产轻烧氧化镁，工艺步骤包括预热、煅烧、冷却和粉碎，具体为：

将菱镁矿原料均匀铺设在台车上，将台车从窑头推入窑内，进入预热带，在预热带台车停留20～60分钟，经过预热后，矿料温度达到250～350℃；

然后将台车推入至煅烧带，利用设置在隧道窑中部两侧的燃烧设备对矿料进行煅烧，将煅烧带的温度控制在700～850℃，煅烧时间1～2小时；

继续将台车推入在冷却带，鼓入常温的冷风对煅烧后的矿料进行冷却，冷却时间为30～60分钟，将矿料冷却至200～300℃，然后将台车推出隧道窑，将矿料自然冷却至常温；

最后将冷却至常温的矿料粉碎至粒度为35～55μm，得到轻烧氧化镁产品。

2、按照权利要求1所述的利用隧道窑煅烧菱镁矿生产轻烧氧化镁的方法，其特征在于预热带的热源是煅烧带排放出的温度为400～500℃的热烟气，对矿料进行预热后热烟气的温度降至250～350℃。