具体实施方式：

以下实施例仅为了进一步说明本发明，并不限制本发明的内容。

实施例1：

本发明碱性高温耐火泥浆的原料组成：以重量百分含量表示，

粉料组成：粒度为0.5～0.074mm的镁砂6%、粒度为≤0.074mm的镁砂60%、粒度为0.5～0.074mm的废碱性砖粉料5%和粒度为≤0.074mm的废碱性砖粉料23%；  结合剂组成为：粉状水玻璃2%和粉状酚醛树脂1%；

外加剂组成为：黄糊精1%、羧甲基纤维素钠CMC 0.8%、聚磷酸盐0.2%、木质素磺酸盐0.5%和聚碳酸酯PC 0.5%。

实施例2：

本发明碱性高温耐火泥浆的原料组成：以重量百分含量表示，

粉料组成：粒度为0.5～0.074mm的镁砂7%、粒度为≤0.074mm的镁砂60%、粒度为0.5～0.074mm的废碱性砖粉料10%和粒度为≤0.074mm的废碱性砖粉料17%；

结合剂组成为：粉状水玻璃2%和粉状酚醛树脂1%；

外加剂组成为：黄糊精1%、羧甲基纤维素钠CMC 0.6%、聚磷酸盐0.2%、木质素磺酸盐0.5%和聚碳酸酯PC 0.7%。

实施例3：

本发明碱性高温耐火泥浆的原料组成：以重量百分含量表示，

粉料组成：粒度为0.5～0.074mm的镁砂7%、粒度为≤0.074mm的镁砂65%、粒度为0.5～0.074mm的废碱性砖粉料15%和粒度为≤0.074mm的废碱性砖粉料5%；

结合剂组成为：粉状水玻璃3%和粉状酚醛树脂1.5%；

外加剂组成为：黄糊精1.5%、羧甲基纤维素钠CMC 0.4%、聚磷酸盐0.4%、木质素磺酸盐0.5%和聚碳酸酯PC 0.7%。

实施例4：

本发明碱性高温耐火泥浆的原料组成：以重量百分含量表示，

粉料组成：粒度为0.5～0.074mm的镁砂4%、粒度为≤0.074mm的镁砂50%、粒度为0.5～0.074mm的废碱性砖粉料30%和粒度为≤0.074mm的废碱性砖粉料8%；

结合剂组成为：粉状水玻璃3%和粉状酚醛树脂1.5%；

外加剂组成为：黄糊精1.5%、羧甲基纤维素钠CMC 0.4%、聚磷酸盐0.4%、木质素磺酸盐0.7%和聚碳酸酯PC 0.5%。

实施例5：

本发明碱性高温耐火泥浆的原料组成：以重量百分含量表示，

粉料组成：粒度为0.5～0.074mm的镁砂7%、粒度为≤0.074mm的镁砂45%、粒度为0.5～0.074mm的废碱性砖粉料25%和粒度为≤0.074mm的废碱性砖粉料18%；

结合剂组成为：粉状水玻璃2%和粉状酚醛树脂1.5%；

外加剂组成为：黄糊精1%、羧甲基纤维素钠CMC 0.3%和聚磷酸盐0.2%。

实施例6：

本发明碱性高温耐火泥浆的原料组成：以重量百分含量表示，

粉料组成：粒度为0.5～0.074mm的镁砂8.5%、粒度为≤0.074mm的镁砂65%、粒度为0.5～0.074mm的废碱性砖粉料18%和粒度为≤0.074mm的废碱性砖粉料7%；

结合剂组成为：粉状水玻璃1%；

外加剂组成为：羧甲基纤维素钠CMC 0.4%、木质素磺酸盐0.1%。

实施例7：

本发明碱性高温耐火泥浆的原料组成：以重量百分含量表示，

粉料组成：粒度为0.5～0.074mm的镁砂4%、粒度为≤0.074mm的镁砂50%、粒度为0.5～0.074mm的废碱性砖粉料30%和粒度为≤0.074mm的废碱性砖粉料6%；

结合剂组成为：粉状水玻璃3%和粉状酚醛树脂2%；

外加剂组成为：黄糊精1.5%、羧甲基纤维素钠CMC 1.4%、聚磷酸盐0.4%、木质素磺酸盐0.7%和聚碳酸酯PC1.0 %。

实施例1～7本发明碱性高温耐火泥浆的性能检测数据如下：见表2

表2  实施例1～7本发明碱性高温耐火泥浆的性能检测数据