权利要求书

1.一种白云石镁水泥混凝土及其制造方法，其特征在于白云石镁水泥混凝土由苛性白云石粉、氯化镁、砂、石、惰性填料和水组成，其质量比为1.00∶0.12～0.29∶0～3.0∶0～6.0∶0.10～0.3∶0.44～0.87，惰性填料为粉煤灰或矿渣粉或滑石粉或其混合物，其制造方法为拌浆→成型固化→养护，拌浆的工艺要求为将氯化镁按比例溶解于水中形成氯化镁溶液，氯化镁溶液与苛性白云石粉、砂、石和惰性填料按比例的混合物进行拌合，形成白云石镁水泥混凝土料浆，成型固化的工艺要求为将上述白云石镁水泥混凝土料浆直接浇注或注入模板中，固化12～24小时，养护的工艺要求为在环境温度、空气相对湿度小于80％条件下养护后为产品，预制构件养护大于28天。