权利要求书

1.一种RH炉真空室用镁铬砖，其组分及重量百分比为：粒度0.1～5毫米的镁砂或铬矿或镁砂与铬矿两种任意比例的混合物为55～70％，粒度＜0.1毫米的镁砂或铬矿或镁砂与铬矿两种任意比例的混合物为30～45％；重量浓度5～60％的无机溶胶结合剂为上述两种粒度原料总重量百分比的2～5％；

所述的无机溶胶结合剂指：氧化锆溶胶、氧化钛溶胶、氧化镁溶胶及氧化铝溶胶中的一种或两种及以上任意比例的混合物。

2.如权利要求1所述的一种RH炉真空室用镁铬砖，其特征在于：所述镁砂为电熔镁砂或烧结镁砂；所述铬矿为电熔镁铬砂、烧结镁铬砂、铬铁矿或铬精矿。

3.制备权利要求1所述的一种RH炉真空室用镁铬砖的方法，其步骤：

1)进行混料：将粒度0.1～5毫米的镁砂或铬矿或镁砂与铬矿两种任意比例的混合物55～70％与粒度＜0.1毫米的镁砂或铬矿或镁砂与铬矿两种任意比例的混合物30～45％混合均匀；

2)加入重量浓度为5～60％的无机溶胶结合剂2～5％，并搅拌均匀；

3)压制成型；

4)进行烧制，控制其烧制温度在1750～1850℃，并在此温度条件下保温6～12个小时；

5)自然冷却至室温；

6)取出烧制的镁铬砖并进行检验。

4.制备权利要求1所述的一种RH炉真空室用镁铬砖的方法，其步骤：

1)在粒度0.1～5毫米的镁砂或铬矿或镁砂与铬矿两种任意比例的混合物55～70％中加入重量浓度为5～60％的无机溶胶结合剂，加入量占该无机溶胶结合剂总量的50～80％，并搅拌均匀；

2)加入粒度＜0.1毫米的镁砂或铬矿或镁砂与铬矿两种任意比例的混合物30～45％，并混合均匀；

3)将上述剩余的20～50％的无机溶胶结合剂加入，并搅拌均匀；

4)压制成型；

5)进行烧制，控制其烧制温度在1750～1850℃，并在此温度条件下保温6～12个小时；

6)自然冷却至室温；

7)取出烧制的镁铬砖并进行检验。

5.如权利要求3或4所述的制备一种RH炉真空室用镁铬砖的方法，其特征在于：重量浓度为5～60％的无机溶胶结合剂的加入量与该无机溶胶结合剂的浓度成反向加入。