技术领域及背景

技术领域

本发明涉及冶炼用耐火砖及制备方法，具体属于镁铬砖及制备方法，确切地属于RH炉真空室下部及浸渍管易损毁部位用镁铬砖及其制备方法。

背景技术

RH炉是炉外精炼过程中生产高质量钢材不可或缺的重要设备之一。从目前使用情况来看，制约RH炉寿命的主要环节是真空室下部及插入管部位，这与所用镁铬砖损毁过于严重有直接关系。由于目前在镁铬砖的生产中普遍采用有机结合剂，有机结合剂在高温烧成砖时会产生分解、挥发，从而会导致材料结构疏松、组织恶化，进而影响材料致密性、抗渣渗透性、抗热剥落性等，同时会伴随产生有害气体，污染环境。虽然国内外工作者对镁铬砖所用原料及制备工艺方面进行了大量研究，但在所采用的结合剂方面，未见有无机溶胶作结合剂的报道。