发明内容

本发明针对于目前存在的上述问题，提供一种RH炉真空室用致密性、抗渣渗透性及抗热剥落性好、使用周期长的镁铬砖及制备方法。

解决上述问题的技术措施：

一种RH炉真空室用镁铬砖，其组分及重量百分比为：粒度0.1～5毫米的镁砂或铬矿或镁砂与铬矿两种任意比例的混合物为55～70％，粒度＜0.1毫米的镁砂或铬矿或镁砂与铬矿两种任意比例的混合物为30～45％；重量浓度5～60％的无机溶胶结合剂为上述两种粒度原料总量的2～5％；

所述的无机溶胶结合剂指：氧化锆溶胶、氧化钛溶胶、氧化镁溶胶及氧化铝溶胶中的一种或两种及以上任意比例的混合物。

其特征在于：所述镁砂为电熔镁砂或烧结镁砂；所述铬矿为电熔镁铬砂、烧结镁铬砂、铬铁矿或铬精矿。

制备一种RH炉真空室用镁铬砖的方法，其步骤：

1)进行混料：将粒度0.1～5毫米的镁砂或铬矿或镁砂与铬矿两种任意比例的混合物55～70％与粒度＜0.1毫米的镁砂或铬矿或镁砂与铬矿两种任意比例的混合物30～45％混合均匀；

2)加入重量浓度为5～60％的无机溶胶结合剂2～5％，并搅拌均匀；

3)压制成型；

4)进行烧制，控制其烧制温度在1750～1850℃，并在此温度条件下保温6～12个小时；

5)自然冷却至室温；

6)取出烧制的镁铬砖并进行检验。

制备一种RH炉真空室用镁铬砖的方法，其步骤：

1)在粒度0.1～5毫米的镁砂或铬矿或镁砂与铬矿两种任意比例的混合物55～70％中加入重量浓度为5～60％的无机溶胶结合剂，加入量占该无机溶胶结合剂总量的50～80％，并搅拌均匀；

2)加入粒度＜0.1毫米的镁砂或铬矿或镁砂与铬矿两种任意比例的混合物30～45％，并混合均匀；

3)将上述剩余的20～50％的无机溶胶结合剂加入，并搅拌均匀；

4)压制成型；

5)进行烧制，控制其烧制温度在1750～1850℃，并在此温度条件下保温6～12个小时；

6)自然冷却至室温；

7)取出烧制的镁铬砖并进行检验。

其特征在于：重量浓度为5～60％的无机溶胶结合剂的加入量与该无机溶胶结合剂的浓度成反向加入。

本发明与现有技术相比，由于采用无机溶胶结合剂作为制备镁铬砖的结合剂，使镁铬砖的致密性、抗渣渗透性及抗热剥落性优良，故能提高RH精炼炉的真空室下部及浸渍管易损毁部位使用周期，尤其使插入管寿命从120炉提高至140炉，保障了RH精炼炉的正常生产，同时也有利于钢铁企业节能降耗、降低成本。