发明内容

本发明的目的是提供一种水镁石纤维增强SiO2气凝胶隔热材料的制备方法，能够在提高气凝胶材料强度的同时，保证材料的隔热性能，降低材料的制备成本，充分发挥材料纳米结构的优点。

本发明的技术方案是这样实现的：本发明按下述步骤进行：

首先，采用工业硅溶胶液或经过离子交换处理的工业水玻璃胶液为硅质胶液，加入自来水，加入量是硅质胶液质量的10-30％，然后加入化学分散剂，化学分散剂用量为无机遮光剂和水镁石纤维总量质量10wt％-25wt％，再加入无机遮光剂，无机遮光剂用量为硅质胶液质量的2wt％-20wt％：

其次，对加入化学分散剂和无机遮光剂的硅质胶液进行球磨，高能球磨时间为0.5-2小时，使无机遮光剂磨细并均匀分散在硅质胶液中；

然后，加入水镁石纤维，水镁石纤维用量为硅质胶液质量的5wt％-10wt％，将水镁石纤维在硅质胶液中在叶轮式搅拌机中打浆搅拌，时间为0.5-1.0小时，打浆搅拌后使水镁石纤维得到劈分和分散；

最后，对打浆后的胶液进行注模和加热固化，加热固化温度为30-50℃，固化后用蒸馏水对固化产物水洗至中性、随后用无机乙醇液浸泡24-48小时，再经有机硅溶液浸渍，浸渍时间10-30分钟，最后在常压下50-65℃干燥得到水镁石纤维增强SiO2气凝胶隔热材料。

水镁石纤维纤维是长度小于5mm的短纤维。

化学分散剂是指硬脂酸钠、十二烷基硫酸钠、十二烷基苯磺酸钠、顺丁烯二酸二异辛酯磺酸钠或1，2-二丁基萘-6-磺酸钠。

无机遮光剂是指TiO2、Fe3O4、碳黑或ZrO2。

以无机的硅质胶液及天然水镁石短纤维为气凝胶的主要制备原料，以降低原料成本；通过无机遮光剂粒度细化且在材料结构中均匀分散，以降低热辐射对材料隔热性能的影响；通过天然水镁石纤维束劈分为纳米级直径并以其作为增强材料，以提高气凝胶材料的强度；通过溶剂置换、憎水处理及纤维增强的方法解决材料常压干燥中的体积收缩问题，以简化制备工艺及设备。

本发明采用的无机硅质胶液是市售的工业硅溶胶液或经过离子交换处理的工业水玻璃胶液，与常用的正硅酸乙酯等有机硅原料相比，来源广泛，价格低廉。

水镁石纤维是一种对人体无害的矿物纤维，主要成分是Mg(OH)2，是我国的优势矿产资源。水镁石纤维具有优良的力学性能和水分散性能，与硅酸盐材料具有很好的相容性和结合强度。水镁石纤维呈矿物集合体的形式产出，商品水镁石纤维虽经矿山机械开松，但仍呈纤维束的状态，直径一般为微米级。作为增强材料，水镁石纤维商品等级中纤维长的价值高，短纤维则应用价值较低。本发明采用纤维长度小于5mm的短纤维，价格低廉。在应用中，本发明通过在含有化学分散剂的无机硅质胶液中将水镁石短纤维打浆劈分，使纤维直径细化达到纳米级，提高了短纤维的长径比，并实现了其在硅质胶液中的均匀分散，不仅不影响材料的隔热性能，而且能有效地发挥纤维的增强作用。另外，在硅质胶液加热固化过程中，水镁石纤维的微量溶解还能促进溶胶的胶凝固化。

为了实现气凝胶的常压干燥，本发明以纳米级水镁石纤维作为气凝胶的增强材料、以表面张力较小的无水乙醇溶剂置换硅质胶液多孔固化体孔洞中表面张力较大的溶剂水，以有机硅憎水剂对胶凝固体进行表面憎水处理。这样，不仅增强了产品的力学性能，而且很好地解决了产品在常压干燥过程中的收缩、开裂及崩塌问题，工艺和设备简化。最终制得的气凝胶材料具有良好的疏水性，密度为0.20～0.50g/cm3，导热系数为0.010～0.030w/m·k。