权利要求书

1、水镁石纤维增强SiO2气凝胶隔热材料的制备方法，其特征在于，按下述步骤进行：     首先，采用工业硅溶胶液或经过离子交换处理的工业水玻璃胶液为硅质胶液，加入自来水，加入量是硅质胶液质量的10-30％，然后加入化学分散剂，化学分散剂用量为无机遮光剂和水镁石纤维总量质量10wt％-25wt％，再加入无机遮光剂，无机遮光剂用量为硅质胶液质量的2wt％-20wt％；

其次，对加入化学分散剂和无机遮光剂的硅质胶液进行球磨，球磨时间0.5-2小时，使无机遮光剂磨细并均匀分散在硅质胶液中；

然后，加入水镁石纤维，水镁石纤维用量为硅质胶液质量的5wt％-10wt％，将水镁石纤维在硅质胶液中打浆搅拌，在叶轮式搅拌机中搅拌，时间为0.5-1.0小时，水镁石纤维直径纳米级，打浆搅拌后使水镁石纤维得到劈分和分散；

最后，对打浆后的胶液进行注模和加热固化，加热固化温度为30-50℃，固化后用蒸馏水对固化产物水洗至中性、随后用无机乙醇液浸泡24-48小时，再经有机硅溶液浸渍，浸渍时间10-30分钟，最后在常压下50-65℃干燥得到水镁石纤维增强SiO2气凝胶隔热材料。

2、根据权利要求1所述的水镁石纤维增强SiO2气凝胶隔热材料的制备方法，其特征在于，水镁石纤维纤维是长度小于5mm的短纤维。

3、根据权利要求1所述的水镁石纤维增强SiO2气凝胶隔热材料的制备方法，其特征在于，化学分散剂是指硬脂酸钠、十二烷基硫酸钠、十二烷基苯磺酸钠、顺丁烯二酸二异辛酯磺酸钠或1，2-二丁基萘-6-磺酸钠。

4、根据权利要求1所述的水镁石纤维增强SiO2气凝胶隔热材料的制备方法，其特征在于，无机遮光剂是指TiO2、Fe3O4、碳黑或ZrO2。