技术领域及背景技术领域

技术领域

本发明涉及一种无机非金属基复合材料的制备方法，特别涉及一种天然水镁石纤维增强的SiO2无机气凝胶隔热材料的制备方法。

背景技术

与传统的无机隔热材料相比，无机气凝胶是一种新型超级绝热材料，它是由无机胶体粒子相互聚结形成纳米多孔网络结构，并在孔隙中充满气态分散介质的一种轻质非晶固态材料，具有密度低、比表面积大、孔隙率高、孔径小且分布较窄等特点。由于隔热材料的热传导及热对流都与材料结构尺度有关，当材料中的孔隙及结构尺度达到纳米量级时，特别是材料中孔隙的尺度小于空气分子的平均自由程(约70nm)时，分子的热运动受到极大约束，热传导和热对流作用大幅度下降，材料的隔热性能有较大的改善。因此，气凝胶的纳米多孔网络结构能够有效地抑制固态和气态热传导，是目前所知无机材料中热导率最低的一种固体材料。气凝胶独特的结构特性使其具有许多奇特的物理性能，在能源、信息、环保、医药、农药、冶金、催化、建筑以及科学实验等领域具有极大的应用潜力和诱人的应用前景，引起世界各国的高度重视，已经开始应用于航天、军事、高能物理、催化剂等许多重要领域。

无机气凝胶最大的缺点是强度低、脆性大；在很小的应力下，无机气凝胶就会破坏。近年来，围绕着提高气凝胶强度等问题取得了不少研究进展。其中提高气凝胶强度的比较有效地方法之一是在凝胶形成前添加无机纤维或纤维网材料，固化后形成纤维增强复合材料。这种方法与无机/有机复合结构气凝胶或有机纤维增强气凝胶相比，材料的使用温度较高；与通过热处理提高无机气凝胶的强度的方法相比，材料的韧性提高明显；与无机气凝胶微粒加粘合剂和纤维再压制烧结的制备方法相比，纤维在气凝胶中分布较均匀，隔热性能好。但这种方法成型中常用的无机增强纤维主要是玻璃纤维，不仅价格高，而且纤维较粗，纤维直径一般达到微米级，隔热性能不好。研究进展中也有提到矿物纤维的，但要求纤维的长度大于1厘米，这样的矿物纤维价格也高。另外，天然矿物纤维一般呈纤维束的形式产出，纤维间紧密粘结，应用中采用的商品矿物纤维仅通过机械劈分，其应用直径一般为微米级，不仅隔热性能不好，而且增强作用也难以得到有效的发挥。

无机气凝胶的另外一个缺点是对高温热辐射的阻挡能力较低。为了解决高温热辐射传热问题，传统作法是在气凝胶基体中添加遮光剂。遮光剂的粒度一般也较大，并且难以在气凝胶基体中实现均匀分散，因此，影响气凝胶纳米结构的隔热性能。

目前，我国气凝胶的制备多以有机硅化合物为硅源，原料价格昂贵；制备中以超临界干燥法进行产物干燥，设备要求高，能耗大，工艺条件复杂苛刻，使气凝胶的制备成本很高。所有这些因素，都阻碍了气凝胶的大规模推广应用。