权利要求书

1、一种镁质耐火泥浆，主要用于砌筑各种高温窑炉和热工设备的镁质、镁铬质和镁铝质耐火制品，它是以镁砂粉或废镁砖粉为耐火骨料，其特征在于是以干状硫酸镁为结合剂，以聚磷酸钠、白炭黑、羧甲基纤维素、糊精、木质素磺酸盐的复合物为添加剂，加水配制而成。

2、根据权利要求1所述的镁质耐火泥浆，其特征在于各组份的重量配比如下：

镁砂粉（＜0.088mm）  100份

干状硫酸镁  2.5～24份

复合添加剂  0.5～5.0份

3、根据权利要求1或2所述的复合添加剂，其特征在于从聚磷酸钠、白炭黑、羧甲基纤维素、糊精和木质素磺酸盐取其中三种构成。