具体实施方式

下面结合附图对本发明做进一步说明。

参照图1，一种镁橄榄石质结构隔热一体化复合砖，镁橄榄石质结构隔热一 体化复合砖包括镁橄榄石质重质工作层1和以轻质骨料和粉料为原料制备的轻质隔 热层2，由重质工作层1和轻质隔热层2复合而成，重质工作层1和轻质隔热层2 的长度尺寸比例为1～5∶3～1。

所述重质工作层的化学组分质量百分含量如下：MgO％为40～50％，SiO2％为 30～45％，其余为原料引入的其他成分。

所述重质工作层由镁橄榄石、电熔镁砂、烧结镁砂、硅石中的两种或两种以 上的原料组成。

所述轻质隔热层中的轻质骨料由刚玉空心球、轻质莫来石骨料、轻质高铝骨 料中的一种或几种组成。

所述轻质隔热层中，各种种类的轻质骨料化学组分质量百分含量如下：1) 刚玉空心球，其中Al2O3大于93％；2)轻质莫来石骨料，其中Al2O3大于65％； 3)轻质高铝骨料，其中Al2O3大于70％，其余为原料引入的其他成分，其余为原 料引入的其他成分。

实施例1：

本实施例重质工作层所采用的原料颗粒级配及其质量百分含量为：

其中，所用原料为湖北宜昌镁橄榄石，牌号为GS-98.5的硅石和烧结镁砂。

按上述配比，所得重质工作层成分的质量百分含量MgO％为40％，SiO2％为 45％，其余为原料引入的其他成分。

轻质隔热层所采用的原料及其质量百分含量为：刚玉空心球70％、325目镁橄 榄石30％、外加结合剂纸浆废液6％，其中所用刚玉空心球中Al2O3成分质量百分 含量为93％。

镁橄榄石质结构隔热一体化复合砖制造方法包括以下步骤：

(1)配料：

重质工作层：先将骨料颗粒与结合剂按比例配好并在球磨机中混合均匀，再 加入325目的粉料，搅拌10分钟后备用；

高强轻质隔热层：将刚玉空心球轻质骨料按比例和结合剂混合均匀，然后按 比例加入325目的粉料，搅拌10分钟备用。

(2)成型：完成配料之后，用隔板把成型模具的料腔隔成两部分，重质工作 层和高强轻质隔热层的长度尺寸比例为5∶1，加料后抽出隔板，采用振动压机压 制成型。

(3)烧成：成型后的坯体取出经80℃烘干后装窑于1600℃保温3小时烧成。

实施例2：

本实施例重质工作层所采用的原料颗粒级配及其质量百分含量为：

其中，所用原料为湖北宜昌镁橄榄石，牌号为GS-98.5的硅石和电熔镁砂。