技术领域及背景

技术领域

本发明涉及耐火材料领域，尤其是一种耐火复合砖及制备方法。

背景技术

随着水泥生产新技术的不断出现，水泥生产主机设备向大型化方向发展，增 加产量、提高质量、节能降耗、降低成本成为生产管理中增加效益的关键。回转 窑主要由窑筒体、耐火砖及传动设备等组成。在生产过程中，物料中的热量通过 辐射和传导作用传递给窑皮、耐火砖和窑筒体，传递到窑筒体的热量再通过辐射 和对流的方式散发到大气中。由于导热系数和材料的厚度决定温降的多少，耐火 砖和窑筒体的导热系数较大，无论干法还是湿法，回转窑筒体的热损失都占两者 热耗的四分之一左右，造成了能源的巨大浪费。目前，耐火砖是直接砌筑在窑筒 体上，不能很好的降温节能，另外，回转窑的极限安全温度在410℃左右，如果 接近或超过这个温度，将会存在安全隐患。

现有的耐火砖和隔热砖大大都为单一结构，使用时需将各种性能的砖配合使 用，若在相对固定不动的设备上，如隧道窑、倒阎窑，配合使用都能满足要求； 但在一些相对运动的设备上，如回转窑，配合使用就很难满足要求。一些厂家和 研究单位对此进行了研究和攻关，并推出了一些重质和轻质相结合的复合砖，但 由于轻质部分结构强度过低，无法满足使用要求而没有大范围推广，还是以重质 砖为主。以海螺集团10000t/d的回转窑为例，前过渡带使用尖晶石砖、烧成带使 用镁铬砖，由于尖晶石砖和烧成带使用的镁铬砖的导热系数大(≥2.7W/m·K)，使 得窑筒体外壁温度较高(大约在380℃左右，高温时能达420℃)。筒体外壁温度较 高，一方面使窑筒体散热增加，从而加大熟料热耗，引起熟料单位成本增加；另 一方面极易使筒体受热膨胀，致使窑中部托轮瓦温度升高，尤其是在使用后期或 夏季给设备的正常运行带来较大隐患。胴体过热增加了机械设备的损坏几率、加 速了筒体变形，而筒体变形又加速了内衬的机械破坏，其结果是掉砖、停窑，影 响水泥回转窑的运转率。因此若能在该部位使用耐火、隔热双重功能的复合砖不 仅使过渡带部位的胴体温度降低，减少散热损失，而且也有利于设备维护，提高设备运转率。若在所有高温部位均使用复合不同部位结构特点的复合砖，则很好地解 决了目前存在的问题。