技术领域及背景

技术领域

本发明涉及一种卤水石灰法生产高纯氢氧化镁的工艺。

背景技术

目前，苦卤提镁工业的主要工艺方法有：石灰-卤水法、氢氧化钠-卤水法、氨-卤水法等。石灰-卤水法以石灰作为沉淀剂，用水(或热水)将石灰进行消化，再用反应母液稀释至一定的浓度，形成氢氧化钙浆液。再经过筛，旋流除杂等方式将一些颗粒较大，比重较大的杂质除去，制得浆液状的氢氧化钙乳液(石灰乳)沉淀剂，然后与经过脱硫除杂的精制卤水反应，制得氢氧化镁产品。上述过程看似简单，但要实现这一过程并获得高纯度的氢氧化镁(纯度大于98％)产品，却是一件非常困难的事情，会受到各种因素的影响和制约。该工艺无法有效地清除石灰乳中的碳酸钙、铁、铝、硫等不溶性有害杂质，石灰利用率较低，其中CaO杂质的存在是影响产品纯度及质量的重要因素之一，导致生产的氢氧化镁产品纯度低，杂质含量高，无法满足中高端市场的需要。因传统卤水石灰法工艺落后，产品质量较低，国内中高端产品基本上没有生产厂家采用，而采用卤水碳氨法、卤水氨法或卤水氢氧化钠法。但卤水碳氨法、卤水氨法或卤水氢氧化钠法生产氢氧化镁的不足之处为：成本高，产品堆积密度大(影响使用范围)，并易形成二次污染，对生产环境和周边环境造成严重影响。

使用卤水石灰法可大幅降低生产成本，能够解决生产过程中的环保问题，但问题的关键是目前采用卤水石灰法生产的氢氧化镁产品纯度低、质量差，无法满足中高端市场的需要。导致产品纯度低、质量差的主要原因是石灰石在煅烧消化形成石灰乳的过程中无法将SiO2、Al2O3、Fe2O3等杂质除去，这些杂质和CaCO3杂质一起混在氢氧化镁中，无法有效分离。因此，开发卤水石灰法生产高纯度氢氧化镁新技术势在必行。