发明内容

本发明要解决的技术问题是镁稳定氧化锆的材料不致密，气孔率高，抗侵蚀性和热震稳定性差，提供一种镁稳定二氧化锆的电熔制造方法。

本发明的技术方案是：镁稳定二氧化锆的电熔制造方法，它的操作步骤如下：         (1)将单斜型氧化锆80～97重量份，镁的化合物2.5～4.5重量份，钙的化合物0～3.4重量份、钇的化合物0～3重量份，经混料机混合均匀制成混合炉料；

(2)将步骤(1)中的混合炉料投入电弧炉中进行熔炼，熔炼的温度为2700～3500℃，熔化成砣或熔化后浇铸成块；

(3)将步骤(2)中的熔体降温，降低到室温～100℃后，将熔体破碎。

将经砸碎、检选后的熔块用破粉碎设备加工成用户所需要的粒度。破粉碎后的物料视用户的需求，可以经过煅烧后再包装入库，也可以不经过煅烧直接包装入库。

所述单斜型氧化锆中氧化锆的含量大于96％。

所述单斜型氧化锆来源于电熔脱硅锆、化学锆或天然斜锆石中的任意一种或至少两种。    所述镁的化合物为氧化镁、氢氧化镁、碳酸镁中的任意一种或至少两种；所述钙的化合物为氧化钙、氢氧化钙、碳酸钙中的任意一种或至少两种；所述钇的化合物为氧化钇、草酸钇、碳酸钇中的任意一种或至少两种。

所述步骤(3)中熔体采用水冷或风冷降温，降温速率为50～100℃/小时。

本发明的有益效果是：本发明生产的镁稳定二氧化锆耐火材料，真密度大于5.6g/cm3，稳定化率为70～90％，材料结构致密，耐高温，抗侵蚀性和热震稳定性好，所以延长了耐火材料的使用寿命，可用于氧化锆研磨体、定径水口、电子承烧板、陶瓷结构件等，在应用过程中，因有钇的化合物、钙的化合物的存在，当遇温度等变化时，镁的化合物会表现出最佳的稳定性，不易脱溶。