发明内容

本发明的目的就是要提供一种利用轻烧白云石粉料制备氢氧化 镁的方法，该方法制备的氢氧化镁粒径分布均匀，分散性好，形貌 为规则的纤维状或片状，且生产过程操作简单，易于控制。

为实现上述目的，本发明的利用轻烧白云石粉料制备氢氧化镁 的方法，包括以下步骤：

1)轻烧白云石粉料加入足量水中进行消化处理，得到轻烧白云 石灰乳液；

2)向轻烧白云石灰乳液中通入二氧化碳气体，至反应产物的 pH＝6.7～7.0时停止通入二氧化碳，将产物过滤；

3)向滤液中加入无水乙醇，控制无水乙醇的量为滤液体积的 30～40％，加热并控制温度为50～80℃，反应后再次过滤，得到碳酸 氢镁固体过滤物；

4)向碳酸氢镁固体过滤物中加入盐酸至气泡消失，得到氯化镁 溶液；

5)向氯化镁溶液中加入可溶性碱液，得到氢氧化镁浆液；

6)向氢氧化镁浆液中加入占浆液体积2～6％的聚乙烯吡咯烷酮 或乙二胺，然后将所述浆液放入高压反应釜中，控制温度在80～200 ℃，保持恒温搅拌10～20h，即可获得氢氧化镁产品。

进一步的，所述步骤5)中，在加入可溶性碱液之前，先加入占 浆料体积0.07～0.11％的聚乙二醇或十二烷基苯磺酸钠。

再进一步的，所述步骤6)中，加入聚乙烯吡咯烷酮时控制其加 入量为氢氧化镁浆液体积的2％；加入乙二胺时控制其加入量为氢氧 化镁浆液体积的6％。

还进一步的，所述步骤2中，在通入二氧化碳气体至反应产物 的pH＝6.89～6.94时停止通入二氧化碳。

更进一步的，所述步骤5)中，可溶性碱液为氨水或尿素。

本发明采用轻烧白云石为原料制备高纯氢氧化镁各步骤反应中 参数限定原因如下：

轻烧白云石粉料主要成分为氧化镁、氧化钙，加入到足量水中 充分搅拌进行消化处理，得轻烧白云石灰乳液；而后在搅拌条件下 向轻烧白云石灰乳中通入二氧化碳气体，同时检测混合液的pH值， 当pH＝6.7～7.0，优选为pH＝6.89～6.94时即停止通入二氧化碳，此条 件下轻烧白云石中的氧化钙与水和二氧化碳充分反应生产碳酸钙沉 淀，而此时氧化镁转化成重镁水(Mg2(OH)2CO3)仍在溶液中。然后 将混合物静止后过滤分离，除去碳酸钙固体，这样可实现第一次钙 镁分离。再向滤液中加入无水乙醇，并控制无水乙醇的量为所述滤 液体积的30～40％，并加热控制温度为50～80℃时溶液中重镁水 (Mg2(OH)2CO3)的介电常数降低，溶液中异号离子的相互吸引作用 增强，Mg2+和HCO3-就相互结合，因为碳酸氢镁在无水乙醇中溶解 度很低会沉淀析出，在50～80℃范围内，可使重镁水的分解率达到 99％以上，然后，将沉淀产物过滤干燥后即为碳酸氢镁粉末。向碳酸 氢镁粉末中缓慢滴加盐酸，直至气泡消失为止，可得到氯化镁溶液。 向所得氯化镁溶液中加入可溶性碱液即可出现絮状沉淀，边加碱液 边搅拌至沉淀完全，得氢氧化镁浆液，所述可溶性碱液优选为氨水 或尿素。此时，如果向所述氢氧化镁浆液中加入表面活性剂聚乙二 醇或十二烷基苯磺酸钠，能有效提高氢氧化镁颗粒的分散性，降低 表面极性，表面活性剂的加入量为所述浆料体积的0.07～0.11％效果 最好。再向所述氢氧化镁浆液中加入占浆液体积2～6％的聚乙烯吡咯 烷酮或乙二胺等晶习改性剂，能有效控制所得氢氧化镁晶形为纤维 状或片状。因为，在溶液中聚乙烯吡咯烷酮高分子链的立体化学构 象会随着浓度变化发生改变，当所加入的聚乙烯吡咯烷酮的体积等 于浆液体积2～6％时晶形为线形，控制为2％时线性晶形效果最好。 也可以在浆液中加入乙二胺，能在晶须的生长过程中起着结构导向 配位模板的作用，在浆液中加入等于浆液体积2～6％的乙二胺，优选 为6％，能在一定程度上增加溶液的过饱和度，使得溶液的环境更有 利于纤维状晶体的生长，而且乙二胺分子中含有两个N原子，每一 个N原子都有一对孤对电子，孤对电子与氢氧根产生的静电排斥作用有利于氢氧化镁沿着某一方向规则生长成晶须状。最后，将溶液 放入高压反应釜中，控制温度在80～200℃的条件下，保持恒温搅拌 10～20h，即可得到纤维状或片状结构的纳米级氢氧化镁。

本发明的有益效果为：本发明可选用工矿企业轻烧白云石粉料 粒径小于5mm的副产品作原料，因为该部分产品价值利用率低，且 钙镁分离困难，大部分粉料堆积填放，对环境也造成了污染，以此 为原料，不仅节约了资源，还有利于环保。本发明通过采用轻烧白 云石粉料为原料，经过消化反应、通入二氧化碳沉淀反应以及控制 反应的pH值来实现钙镁离子的分离，然后酸化，通过控制水热反应 过程中水热温度、沉淀剂及晶习改性剂实现氢氧化镁晶体结构和形 貌的改变，实现控制氢氧化镁沉淀晶形为纤维状或片状，所得氢氧 化镁纯度高，质量百分含量可达99％。而且，该制备方法操作简单， 反应条件温和易于控制。

附图说明

图1是实施例1所得产物的扫描电镜照片示意图。

图2是实施例2所得产物的扫描电镜照片示意图。

图3是实施例3所得产物的扫描电镜照片示意图。

图4是实施例4所得产物的扫描电镜照片示意图。