具体实施方式

下面结合附图和具体实例，对本发明的利用轻烧白云石粉料制备氢氧化镁的方法作进一步详细说明。

实施例1

1)将60g轻烧白云石粉料倒入1升70℃的水中，消化40min后，得轻烧白云石灰乳液；

2)向轻烧白云石灰乳液中通入二氧化碳，控制二氧化碳气流量为40～50L·h-1，边通边搅拌，搅拌速度控制为150r/min，通入二氧化碳的同时检测反应混合液的pH值，当pH＝6.89时即停止通入二氧化碳，除去滤渣碳酸钙，留下重镁水溶液，完成钙镁第一次分离并除去大部分的杂质和钙离子；

3)取重镁水溶液，加相当于重镁水溶液体积40％的无水乙醇，水浴加热并控制水浴温度为80℃热解1h后，过滤得碳酸氢镁固体，此为钙镁第二次分离，此次分离能进一步除去镁离子中的钙杂质，并使过滤所得的碳酸氢镁度高达99％。

4)取36.5g碳酸氢镁，向碳酸氢镁中滴加浓盐酸将其酸化后，边加边搅拌，直到加入时不再产生气泡为止，得氯化镁溶液；

5)向氯化镁溶液中滴加氨水，控制滴速为1mL/min，直至沉淀完全，所耗氨水与镁离子的摩尔比为2.2，制得氢氧化镁浆料；

6)向氢氧化镁浆料中加入等于浆料体积0.1％的十二烷基苯磺酸钠，然后将浆料放入高压反应釜中，控制温度在180℃的条件下，保持恒温以200r/min速度搅拌，反应10h即得氢氧化镁晶体。

实施例1所得产物的扫描电镜照片如图1所示，得到的氢氧化镁为直径100nm左右，大小均匀，形貌规则的六方形片状。

实施例2

1)将60g轻烧白云石粉料倒入1升55℃的水中，消化50min后，得轻烧白云石灰乳液；

2)向轻烧白云石灰乳液通入二氧化碳，控制二氧化碳气流量为70～80L·h-1，边通边搅拌，搅拌速度控制为160r/min，通入二氧化碳的同时检测反应混合液的pH值，当pH＝6.94时即停止通入二氧化碳，除去滤渣碳酸钙，留下重镁水溶液，完成钙镁第一次分离并除去大部分的杂质和钙离子。

3)取重镁水溶液，加相当于重镁水溶液体积30％的无水乙醇，水浴加热并控制水浴温度为60℃热解1.5h后，过滤得碳酸氢镁固体，此为钙镁第二次分离，此次分离能进一步除去镁离子中的钙杂质，并能使过滤所得的碳酸氢镁纯度高达99％。

4)取36.5g碳酸氢镁，向碳酸氢镁中滴加浓盐酸将其酸化后，边加边搅拌，直到加入时不再产生气泡为止，得氯化镁溶液；

5)向氯化镁溶液中滴加氨水，控制滴速为1mL/min，直至沉淀完全，所耗氨水与镁离子的摩尔比为2.3，制得氢氧化镁浆料；