技术领域及背景

本发明涉及用于镁金属生产的高纯氯化镁的生产方法，采用盐酸中溶解含镁的矿石，通过沉淀有害的杂质随后使粗溶液净化。

不同来源和不同品位的菱镁矿在以本法为基础的将要进行的生产中起着重要的作用。涉及随后电解金属生产最重要的元素的杂质含量显示很大的变化幅度。人们发现矿石中的铁浓度在0.012和2-3%之间，镍的范围在3-180PPm和磷在5-500PPm。

对于氯化镁生产的另外可能来源是水镁石（Mg（OH）2），其纯度可与优质菱镁矿相媲美。除了从海水/白云石方法制得的沉淀Mg（OH）2外，橄榄石，一种硅酸镁，有作原料的潜力。石棉尾渣也可用于此目的。

就该金属高电流效率和现有规程的技术条件而言，要求净化的盐水产品纯度很高，例如，若保持耐腐蚀性，镍含量不得超过0.1-0.2PPm。磷的含量必须低于1PPm才能避免由潮湿的金属表面产生讨厌的磷化氢。