具体实施方式

本发明的方法参照下列实例和简要说明该法的附图进一步被描述。

例1

5-25mm的片状粗晶（中国的）菱镁矿含有0.2%的Fe、4PPm的镍和300PPm的P，在反应器1中用30%盐酸沥滤，反应器的流体装入部分高1.8m直径25cm。酸补充到反应器的底部。酸的载荷为40l/h，反应器底部温度约为80℃，顶部温度为92℃。

出口2游离酸为3-4%。废气3中的HCl相当于所加HCl的酸损失7%。

在第二反应器4中很碎的菱镁矿在溶液导入净化部分和过滤6之前加入。这一点在挪威专利号161851中更详尽地予以描述。

出口处酸性溶液中的Fe/Ni比为500，Fe/P比为6.7。在清亮、净化的溶液中发现0.1-0.2mgNi/l和21mgP/l。

杂质沉淀之后沉降的淤渣占悬浮液体积的9-10%。

每供应一吨菱镁矿在反应器底部产生6.5升的酸不溶性残渣。

例2

与例1同样大小的隐晶（澳大利亚的）菱镁矿石块，具有铁含量为0.045%，Ni为24PPm和P为5PPm，在30%的盐酸中（与例1相同的反应器和酸载荷）沥滤。反应器底部温度为85℃而顶部温度也为85℃。

在离开反应器的溶液中游离HCl＜0.1%。废气中的HCl含量相应于酸损失为所供应HCl的0.3%。该溶液含有20-30g/l的细粒未反应的菱镁矿，在这种情况下HCl加到第二反应器中。

该矿石Fe/Ni比为19，Fe/P比为90。在清亮、净化的溶液中发现0.8-1.3mgNi/l和0.8mgP/l。

杂质沉淀以后沉降的淤渣占悬浮液体积的30-35%。

每供应一吨的菱镁矿在反应器底部产生17升的酸不溶性残渣。

例3

2份与例1相同品位（和大小）的粗晶菱镁矿和1份与例2相同品位（和大小）的隐晶菱镁矿的混合物用30%的盐酸（与例1相同反应器和酸载荷）沥滤。反应器底部温度为70℃而顶部为95℃。

出口溶液的游离HCl＜0.4%，实际上该溶液完全不含未反应的菱镁矿。废气中的HCl相应于酸损失为所供应HCl的0.9%。

Fe/Ni比为139而Fe/P比为7.3，在清亮、净化的溶液中发现0.1mgNi/l和3mgP/l。

杂质沉淀之后净化过的沉降淤渣占悬浮液体积的15-17%。

每供应1吨菱镁矿在反应器底部产生7升酸不溶性残渣。

例4

一份具有3.1%Fe、25PPmNi和2PPmP的富铁粗晶菱镁矿与9份具有0.025%Fe、14PPmNi和5PPmP的隐晶菱镁矿，两者具有与例1相同的块径，于30%的盐酸中（与例1相同的反应器和酸的载荷）沥滤。底部温度为85℃，顶部温度为86℃。  出口溶液中的游离HCl＜0.1%，废气中的HCl等于供应的HCl酸损失0.3%，该溶液含有大约20g/l的微晶、未反应的菱镁矿。盐酸加到第二反应器内。Fe/Ni比为222而Fe/P比为707。

在清亮、净化的溶液中发现0.1-0.2mgNi/l和0.2mgP/l，杂质沉淀以后沉降的淤渣占悬浮液的40-45%。

每加一吨菱镁矿在反应器中产生12升的酸不溶性残渣。

这些实例说明由未反应的HCl产生的酸损失对于混合物来说几乎和单独隐晶菱镁矿一样的好。此外，在反应器底部由于隐晶菱镁矿产生的酸性不溶残渣量，对于如例3混合物降低到一半以下，而对例4则降低到例2所发现的2/3左右。

由例3混合物产生的淤渣体积稍高于相加计算的结果，这是因为部分未反应的隐晶菱镁矿进入淤渣。因此淤渣体积较相应于这两种数量相加稍有增加。通过两种品位矿石的混合在净化溶液中所获得的镍含量与从粗晶菱镁矿所制得的溶液一样的低。

例5

一份含有0.07%Fe、5PPmNi和25PPmP的水镁石（一种氢氧化镁矿物）在实验室中被溶解于85-90℃下的30%盐酸中。在中和和沉淀杂质之前加入稍微过量的次氯酸钠。过滤后，产生了清亮无色的盐水。

该矿石的Fe/Ni比为140，而Fe/P比为28，净化的盐水含有低于0.1mgNi/l和低于0.3mgP/l。

例6

往约含400gMgCl2/l的纯MgCl2盐水中添加一定量的纯的磷酸氢二钠和氯化铝，以得到84mgP/l和560mgAl/l。Al/P比为6.7。杂质沉淀后，净化的盐水含0.10mgP/l。