发明内容

本实用新型的目的就是提供一种能使炉衬寿命大幅延长，维修费用低的精炼反射炉耐磨镁铬炉衬砖。

精炼反射炉耐磨镁铬炉衬砖，其特征在于：所述的炉衬砖呈斧头形状，其大小端截面均为长方形。

所述炉衬砖高度H为150mm，其中大端的宽度S1为80mm，小端宽度S2为71mm。

所述的炉衬砖为镁铬材质，其中铬含量为16～18％。

本实用新型由于设计了斧头砖型(两端宽度尺寸不等)、直接结合镁铬砖材质的炉衬镁铬砖，砌筑在冲刷剧烈的反应区，砌筑方式为阶梯形式使反应区炉衬寿命大幅延长，检修周期相应延长，减少了检修次数，从而减少检修费用。经在精炼反射炉砌筑时应用此炉衬镁铬砖，同比减少了两次检修，避免了炉顶砖更换、开 炉燃料费用，减少直接成本36万元，避免了检修作业中的人力、物力支出。

附图说明

图1是本实用新型主视方向的结构示意图；

图2是图1中A向结构示意图；

图3是图1中B向结构示意图。

图中，1-炉衬砖，2-炉衬砖大端，3-炉衬砖小端。