具体实施方式

下面结合实施例对本发明作进一步详细描述。

实施例1：

一种中间包车溢流槽镁钙质涂抹料，其特征在于它是由下述重量百分比的成分组成的：

所述镁砂的MgO质量百分含量≥85%，镁砂的粒度≤1mm，其中：粒度为 0.088~1mm的镁砂占镁砂总质量的30%；所述镁橄榄石的MgO质量百分含 量≥40%，镁橄榄石的粒度≤3mm，其中：粒度为1~3mm的镁橄榄石占镁 橄榄石总质量的70%，0.088mm≤粒度＜1mm的镁橄榄石占镁橄榄石总质 量的30%；所述石灰石的CaO质量百分含量≥50%，石灰石的粒度≤1mm ，其中：粒度为0.088~1mm的石灰石占石灰石总质量的70%。 加入有机纤维、纸纤维可使本发明在烘烤过程中不爆裂，加入石灰可 使本发明在涂抹后能够在一定的时间内变干、有强度，减少自然干燥 时间。采用该添加剂还能够改善本发明的涂抹性，使其在40~70℃温度 条件下易涂抹且不易垮塌，同时还能保证在浇钢后能够自动翻包，且 不粘结永久层、不造成对永久层的破坏。

制备时，将上述原料搅拌混匀即可。使用时，向涂料中加入15%~25%的 水，混合均匀后涂抹或喷涂于中间包车溢流槽上，本发明的中间包车 溢流槽镁钙质涂抹料能连续使用14小时。

实施例2：

一种中间包车溢流槽镁钙质涂抹料，其特征在于它是由下述重量百分比的成分组成的：

所述镁砂的MgO质量百分含量≥85%，镁砂的粒度≤1mm，其中：粒度为 0.088~1mm的镁砂占镁砂总质量的70%；所述镁橄榄石的MgO质量百分含 量≥40%，镁橄榄石的粒度≤3mm，其中：粒度为1~3mm的镁橄榄石占镁 橄榄石总质量的30%，0.088mm≤粒度＜1mm的镁橄榄石占镁橄榄石总质 量的10%；所述石灰石的CaO质量百分含量≥50%，石灰石的粒度≤1mm ，其中：粒度为0.088~1mm的石灰石占石灰石总质量的50%。 实施例3：

一种中间包车溢流槽镁钙质涂抹料，其特征在于它是由下述重量百分 比的成分组成的：

所述镁砂的MgO质量百分含量≥85%，镁砂的粒度≤1mm，其中：粒度为 0.088~1mm的镁砂占镁砂总质量的50%；所述镁橄榄石的MgO质量百分含 量≥40%，镁橄榄石的粒度≤3mm，其中：粒度为1~3mm的镁橄榄石占镁 橄榄石总质量的50%，0.088mm≤粒度＜1mm的镁橄榄石占镁橄榄石总质 量的20%；所述石灰石的CaO质量百分含量≥50%，石灰石的粒度≤1mm ，其中：粒度为0.088~1mm的石灰石占石灰石总质量的60%。

本发明的制备与使用方法同实施例1，本发明的中间包车溢流槽镁钙质 涂抹料能连续使用13小时。

上述3个实施例的具体使用性能比较见下表：