权利要求书

1.一种高纯度电熔氧化镁砂的生产方法，其特征在于：采用高纯氧化镁作为熔料，进行高温电弧熔化，控制电极与熔料面不接触，高温电弧熔化后自然冷却形成晶体熔块，经破碎形成粒度砂，高温电弧熔化温度为3200～3400℃，电极与熔料面的距离为：0cm＜距离≤2cm。

2.根据权利要求1所述的高纯度电熔氧化镁砂的生产方法，其特征在于：所述高纯氧化镁的氧化镁质量含量≥99.5％。

3.根据权利要求1所述的高纯度电熔氧化镁砂的生产方法，其特征在于：所述熔料采用逐步加料进行熔化，控制电极电压为100～130伏，电流为200～2000安。