技术领域及背景

技术领域

本发明涉及耐火材料领域，尤其涉及一种真空脱气炉用镁锆铝砖及其制备方法。

背景技术

近年来随着炼钢技术的不断发展，真空脱气炉精炼法已经成为现代炼钢技术中一种必不可少的手段，RH法、DH法、AOD法、VOD法、LF-VD法在炼钢二次精炼工艺中都以广泛的应用。随着优质钢种不断地开发，真空脱气炉所采用的碱性耐火材料的运用技术越来越受到业内人士的广泛关注和重视，毫无疑问耐火材料技术的好坏将直接影响真空脱气炉的节奏和炼钢的成本。

在真空脱气处理过程中，耐火材料直接接触钢水，由于高温、热循环、真空及高速流动的钢水作用，钢渣与耐火材料热面反应侵蚀、渗透及流动的钢水对耐材的磨损引起炉衬侵蚀。RH和DH真空脱气炉工作层一般都是选用具有抗侵蚀性能优良和耐冲刷特性的电熔再结合镁铬砖，由于镁铬砖在真空脱气炉使用过程中会产生水溶性、具有剧毒和致癌性的六价铬盐化合物，这些剧毒物质极易污染地下水源，造成严重的环境污染，国家出于环保考虑正大力推进RH和DH真空炉的无铬化进程；AOD、VOD真空脱气炉等现在主流配置为镁钙砖、镁钙碳砖和低碳镁碳砖等，其中镁钙砖使用过程中在极冷极热的条件下收缩极易产生竖向裂纹，影响镁钙砖的使用寿命；而镁钙碳砖和低碳镁碳砖在精炼超低碳钢的过程中必然会导致钢种中增碳问题。

专利号为200410025637.2，发明名称为“一种RH真空炉衬用无铬耐火材料”，公布了一种MgO-ZrO2-SiO2系无铬耐火材料，其成分为(质量百分比)：镁砂或镁锆硅砂中的一种或一种以上88-97％，氧化锆细粉1-6％，锆英石细粉1-9％，有机结合剂(外加)1-3％；其化学组成(质量百分比))MgO 80-90％，SiO2 l-4％，ZrO2 7-13％。该发明的MgO-ZrO2-SiO2系无铬耐火材料具有优良的抗渣渗透性能，但是，该MgO-ZrO2-SiO2系无铬耐火材料加入了锆萤石细粉，氧化硅含量高，试验表明氧化硅含量过高特别是当氧化硅含量＞4％，其耐火材料抗渣熔损和抗渣渗透性能均会明显下降。

专利号为201110091063.9，发明名称为“一种具有高抗侵蚀性、高抗热震性的RH炉 用镁锆砖及其生产工艺”，公布了一种RH炉用镁锆砖，其质量百分比为MgO 76-90％，ZrO25-21％，烧成温度为1680-1840℃.该镁锆砖加入了合成镁锆砂，有效的提高了材料的抗渣渗透性能、抗侵蚀性能，抗热震性能也比镁铬砖有了较大的提高，但是由于MgO和ZrO2熔点都在2700℃以上，在实际的生产过程中合成镁锆共晶砂很难被生产出来，而且成本昂贵，不适合大批量生产，到目前为止，在国内尚没有一家厂家出售这种合成镁锆共晶砂。

由于镁铝尖晶石和镁铬尖晶石具有类似的耐火性能，因此镁铝质耐火材料被认为是最可能替代镁铬砖的产品，但是，单纯的以高纯尖晶石为原料的镁尖晶石砖，其直接结合程度差，而且镁铝尖晶石中的较镁铬砖中的Cr2O3向炉渣中的溶出速度快，很难在真空脱气炉中得以应用。

日本专利Jp2001302364，公开了一种Al2O3-MgO质浇注料，其为了提高Al2O3-MgO质浇注料中引入了氧化锆或者锆英石微粉及少量的SiO2，并外加0.1％的分散剂。材料组成为：Al2O3(<5mm)68-95％，MgO(<5mm)1-30％，ZrSiO4+ZrO2(<1μm)0.1-5％，SiO2(<1μm)0-0.7％，铝酸钙水泥8％。氧化锆或者锆英石的加入，对提高水泥结合的抗渣性能有一定作用，但是效果并不显著，其相对于真空精炼炉用炉衬的要求明显不够。

还有一种镁尖晶石锆砖，其成分为MgO含量为81.09wt％，Al2O3含量为13.82wt％，ZrO2含量为1.82wt％。其具有较好的热震稳定性能，其在RH真空炉上的上部槽得以应用，主要是该RH炉上部槽部位不接触钢水，炉渣对该部位的熔损较少，基本可以达到普通直接结合镁铬砖的使用寿命，但是其抗渣侵蚀和渗透性能较差，在RH真空炉熔损最严重的下部槽部位和浸渍管部位使用过程中发现熔损明显，难以到达RH真空炉所要求的使用寿命。