发明内容

本发明的目的在于提出一种成本低、工艺过程简单、易生产的可利用水镁

石制备粒度更细的超细氢氧化镁的方法。

本发明的具体步骤为：

(1)先将水镁石粉在450℃～700℃煅烧1～3小时得到氧化镁粉；水镁石

粉的细度为325目。

(2)在100重量份的氧化镁中，加入1重量份的三乙醇胺，200～300重量

份的无水乙醇用普通球磨机球磨24小时；

(3)加入100～200重量份的水继续球磨12小时；

(4)浆料在120℃直接干燥，粉碎得平均粒径介于370～500纳米的氢氧化

镁超细粉。