技术领域及背景

技术领域

本发明涉及一种粉末状涂料，特别是一种无水水基镁橄榄石粉状涂料及其制备方法。

背景技术

消失模铸造专用的水基涂料是消失模铸造工艺中必备的关键材料之一，铸造厂的涂料来源主要有两个方面：一是为成品膏状水基涂料。膏状涂料不仅增加包装成本，给运输也带来不便。尤其是任何一种浆液或膏状水基涂料中都含有一定量的有机物微粒，有机物在水中长期浸泡或多或少会由发酵而产生微小气泡，气泡存留在悬浮状的浆液中，直接影响涂料的使用效果。为防止涂料长久停放而产生发酵现象的发生，需要加入剧毒的防腐剂，这又会对人体皮肤和呼吸道产生极大的危害；二是各铸造厂自行采购原材料加水混合配制后使用，这不仅带来铸造厂采购原料的麻烦，而且各铸造厂的本身也存在局限性，加之这些材料又较难于进行技术处理，使用效果不佳。