发明内容

为了解决现有技术中存在的问题，本发明的目的是提供一种抗热震刚玉-尖晶石质耐火浇注料及其制备方法。

为了实现上述发明目的，本发明采用如下技术方案：

一种抗热震刚玉-尖晶石质耐火浇注料，其组成原料按重量百分比配比为：

组成原料                                                   重量百分数

刚玉颗粒及细粉                                              65~80%

氧化铝微粉                                                    3~10%

含锆材料                                                       2~8%

镁铝尖晶石细粉                                              10~15%

结合剂                                                          3~8%

有机纤维（外加）                                          0.05~0.1%

减水剂（外加）                                              0.2~0.6%

所述抗热震刚玉-尖晶石质耐火浇注料，其刚玉颗粒及细粉是由10~5mm刚玉颗粒15～25%、5~3mm刚玉颗粒13～25%、3~1mm刚玉颗粒15～25%、1~0mm刚玉颗粒10～25%、刚玉细粉5～15%组成。

所述抗热震刚玉-尖晶石质耐火浇注料，其刚玉颗粒及细粉为板状刚玉、电熔白刚玉、致密刚玉及棕刚玉中的一种或几种任意比例的混合。

所述抗热震刚玉-尖晶石质耐火浇注料，其刚玉细粉、镁铝尖晶石细粉和含锆材料的粒度均为120目、180目、200目、320目、325目任意比例的混合。

所述抗热震刚玉-尖晶石质耐火浇注料，其氧化铝微粉为煅烧氧化铝微粉或/和活性氧化铝微粉。

所述抗热震刚玉-尖晶石质耐火浇注料，其含锆材料为单斜锆（ZrO2≥99%）、锆英石（ZrO2≥65%）、脱硅锆（ZrO2≥90%）、氢氧化锆凝胶（ZrO2含量约为77%）和锆刚玉（ZrO2含量为25~40%）中的一种或几种任意比例的混合。

所述抗热震刚玉-尖晶石质耐火浇注料，其结合剂为水合氧化铝微粉或/和纯铝酸盐水泥。

所述抗热震刚玉-尖晶石质耐火浇注料，其减水剂为聚磷酸盐、聚羧酸或分散氧化铝系高效减水剂中的一种或几种任意比例的混合。

所述抗热震刚玉-尖晶石质耐火浇注料，其有机纤维为聚乙烯纤维或聚丙烯纤维中一种或两种任意比例的混合。

本发明所述的刚玉-尖晶石质耐火浇注料的制备方法，其具体步骤为：

（1）配料：按照所述的各组成原料的配比关系，分别配置刚玉颗粒、刚玉细粉、氧化铝微粉、含锆材料、结合剂、有机纤维（外加）、减水剂（外加），制备干料半成品；

（2）混料：先将刚玉颗粒料进行预混，混合均匀后再加入刚玉细粉、氧化铝微粉、含锆材料、镁铝尖晶石细粉、结合剂及减水剂，继续混料至充分均匀；

（3）成型：在混练后的原料中加入约4~5%的洁净自来水，待搅拌均匀后加入到模具振动成型；

（4）养护：成型后的试样在空气中，并在恒温恒湿条件下养护；

（5）干燥：成型后的试样在干燥窑内烘烤脱水至恒重；

（6）储运：将经干燥后的成型试样存放于阴凉处储藏和运输，保质期在3个月以上；

（7）使用：使用塑料密封包装，按需取用。

由于采用上述技术方案，本发明具有以下优越性：

1、本发明刚玉-尖晶石质浇注料具有良好抗热震性，且能够有效提高浇注料的抗侵蚀性；

2、本发明刚玉-尖晶石质浇注料的使用范围较广泛，适用于钢包、中间包、RH浸渍管及水泥高温窑炉等；

3、本发明刚玉-尖晶石质浇注料的制备过程中加入少量的有机纤维，在高温使用过程中会形成微小的空隙，能够防止浇注料的炸裂，可更有效的增强浇注料的抗热震性能。