发明内容

本发明的目的就是针对现有技术存在的问题，提供一种用于生产轻烧氧化镁的内燃气烧竖窑及方法。

上述目的是通过下述方案实现的：

一种用于生产轻烧氧化镁的内燃气烧竖窑，其特征在于，所述竖窑的炉体从上到下包括预热段、恒温段和冷却段，所述炉体的顶部设有料仓，所述料仓下方设有布料器，所述炉体顶部侧面设有烟气出口，所述炉体底部设有出料口；所述炉体内衬耐火砖，所述耐火砖与所述炉体的外壳间填充有纤维毡；所述炉体的中部恒温段呈鼓形凸起，恒温段的中心设置有内筒燃烧器，所述内筒燃烧器呈锥形并且顶端和底部分别通过十字供台与炉壁相结合；在所述炉体下部的冷却段上部侧面设有燃气进口，在所述冷却段下部侧面设有空气进口。

根据上述的竖窑，其特征在于，所述炉体的外壳是由普通钢板焊制的圆筒。

根据上述的竖窑，其特征在于，所述空气进口通过管道连接炉体内的塔形布风器。

一种使用上述的竖窑生产轻烧氧化镁的方法，其特征在于，所述方法包括以下步骤：将粒径范围为30～80mm菱镁矿原料置入所述竖窑中，经过250～300℃左右的烟气进行干燥预热20min，回收了烟气的余热；然后在900～1100℃温度下煅烧30～45min，煅后熟料继续下行进入冷却段；在所述竖窑的空气进口鼓入助燃空气，与所述竖窑中的物料形成逆流，物料与空气进行热交换；冷却后的物料温度为150～200℃，由炉底出料口排出炉膛，作为轻烧镁产品。

本发明的有益效果：

1.原料为30～80mm的快料，减少欠烧和过烧现象，成品轻烧氧化镁含量在92%以上。

2.原料粒径小，传热速度快且均匀，可大幅缩短煅烧时间，提高产能。

3.煅后熟料经过空气快速冷却后活性大，其碘吸附值可达90mgl/g以上。

4.此工艺多处环节进行余热回收，节能环保。

附图说明

图1是本发明竖窑的结构示意图。