权利要求书

1.一种制取高纯镁砂的工艺，其特征在于，该工艺包括如下步骤：

1)将MgO含量≤45％的菱镁矿石轻烧，分解成氧化镁；

2)在氧化镁中加入盐酸，反应生成氯化镁；

3)在氯化镁中加入速凝剂，使杂质沉淀，与氯化镁分离，生成高纯度的氯化镁；

4)在较高纯度的氯化镁中加入调和剂，再加入液氨，使氯化镁溶液的PH＝6-7；

5)氯化镁和液氨反应生成氢氧化镁，氢氧化镁经电熔，生成高纯大结晶氧化镁，即高纯度大结晶高纯镁砂。

2.根据权利要求1所述的一种制取高纯镁砂的工艺，其特征在于，上述反应中：菱镁矿石轻烧分解成氧化镁的反应温度是800℃-900℃；氧化镁与盐酸得重量比例是1∶(0.8-1.2)，反应温度100℃-200℃。

3.根据权利要求1或2所述的一种制取高纯镁砂的工艺，其特征在于，所述的速凝剂由下述成分按重量份比例制成：三聚磷酸钠1-1.5份、磷酸亚铁1-2份、磷酸三丁酯1-1.5份、亚甲基萘磺酸钠1-2份、亚硝酸钠1-2份、十二烷基苯磺酸钠1-1.5份、三乙醇胺1-1.5份、明矾0.5-1份。

4.根据权利要求1或2所述的一种制取高纯镁砂的工艺，其特征在于，所述的速凝剂与氯化镁的重量比例是(0.1-0.2)∶100；所述的氯化镁与液氨的重量比例是100∶(0.4-0.5)。

5.根据权利要求1或2所述的一种制取高纯镁砂的工艺，其特征在于，氢氧化镁的电熔温度是2000℃-3000℃。