权利要求书

1、一种高硅低铁的电熔镁砂的冶炼方法，是以MgO含量≥46％菱镁矿石为原料，其特征在冶炼过程中以每吨镁砂加入100-500g的稀土钽、镱、铈镁合金和100-1000g的硅酸镁作为添加剂。

2、根据权利要求1所述的稀土钽、镱、铈镁合金，其特征含镁量在98％以上。

3、根据权利要求1所述的添加剂，其特征在于将100-500g稀土钽、镱、铈镁合金和100-1000g的硅酸镁混合均匀。