具体实施方式

下面为本发明的实施例：

实施例1

取粒度为0.5-5公分菱镁矿石MgO含量46.01％1900kg用800g稀土镁合金1400g硅酸镁混合均匀，在冶炼过程中分层洒散炉中进行冶炼，其产品MgO含量98％以上SiO2在1％以上，Fe2O3在0.3％以下占53％以上。

实施例2

取粒度0.5-6公分的菱镁矿石MgO含量46％1500kg，用750g稀土镁合金1100g硅酸镁混合均匀在冶炼过程中分层洒散炉中进行冶炼，其产品MgO含量在98％以上，SiO2在1％以上，Fe2O3在0.25％以下的占48％以上。