技术领域及背景

技术领域

本发明涉及一种生产纯氧化镁的方法，特别是涉及一种利用低品位氧化镁及菱镁矿生产高纯氧化镁的方法。

背景技术

氧化镁的纯度是影响其性能的重要因素，当氧化镁纯度大于98% 时，它的导热性高、介电损失小，同时具有耐腐蚀的性能。目前，中国生产的氧化镁主要是纯度小于96% 的轻烧氧化镁。我国每年对高纯氧化镁的需求量在10 万t 以上，而每年只能生产约1 万t 高纯氧化镁，缺口主要依赖进口产品补充。高品位的电熔镁产品主要用于IP 产业、航空航天及军事工业等，目前供不应求； 低品位的镁砂产品主要作为耐火材料的重要原料，大量用做冶炼炉的关键部件—炉衬。

由于我国菱镁矿石资源相对较好，所以多年来对该类矿石的选矿技术和理论研究较少。近年来, 由于对镁质原料需求的迅猛增加，镁矿的开发与初级原料的开发速度迅猛增加，使矿山开发的合理性遭到破坏，矿石质量迅速下降，导致各级烧结砂与电熔砂的MgO 含量平均下降了0.5wt% (质量分数)以上。目前, 原有意义上的特级矿已十分罕见，一级矿紧缺，特B级矿从10年前的每吨40~ 50元猛涨到现在的几百元左右。

优质初级原料的紧缺除了矿山不合理开采外，另一主要原因是优质制品的开发对原料提出了更苛刻的要求，特优级原料是不能从原矿直接生产出来的。随着镁矿资源开采量的增加，优质资源的数量不断减少，而另一方面，市场对高纯度的镁质材料需求却在迅速增加，仅依靠原矿生产原料已不能维持优质原料的生产，因此必须在选矿提纯和提高冶炼工艺下工夫。

在目前的电熔镁生产中，纯度99% 以上的优质镁砂产品产量极低，多数产品的纯度在96%-98%之间。低品位产品受国际金融危机冲击，国内外钢铁行业需求大幅度下降的影响，产能已经过剩，整个行业的平均开工率不足1/3。整个镁产业深加工能力不足，产品附加值较低，造成了严重的资源浪费。国内外市场对高品位电熔镁砂产品却需求旺盛。所以，通过提升电熔镁生产技术工艺水平来降低生产成本、提高高品位产品产量、拓宽镁制品的应用领域势在必行。

生产海绵钛过程中所产生的MgCl2，是一种非常宝贵的资源，以往作为电解镁的原料，但由于收到皮江法炼镁的冲击，很多MgCl2被弃之不用，造成巨大的环境污染，若能将该MgCl2作为生产出高纯度的氧化镁的原料，将会带来巨大的社会效益和经济效益。