发明内容

本发明的目的在于提供一种利用低品位氧化镁及菱镁矿生产高纯氧化镁的方法，该方法在低品味的氧化镁中加入镁盐，经过加热处理，生产出高纯度的氧化镁，解决了生产海绵钛过程产生的氯化镁污染问题。

本发明的目的是通过以下技术方案实现的：

利用低品位氧化镁及菱镁矿生产高纯氧化镁的方法，所述方法包括以下过程：将低品位的氧化镁质量百分数含量为94.0%-97.5%的镁砂或氧化镁质量百分数含量为40.0-46.0%的菱镁矿中，加入镁盐，混合均匀后，经加热煅烧，制备纯度质量百分数可达98.0%以上的高纯氧化镁。

所述的利用低品位氧化镁及菱镁矿生产高纯氧化镁的方法，所述低品位的氧化镁包括氧化镁质量百分数含量为94.5%-97.5%的电熔镁砂、氧化镁质量百分数含量大于90.0%（）的烧结镁砂、氧化镁质量百分数含量为94.0-96.0%的中档质量百分数镁砂或氧化镁质量百分数含量为40.0-46.0%的二、三级菱镁矿。

所述的利用低品位氧化镁及菱镁矿生产高纯氧化镁的方法，所述向低品位的氧化镁中加入镁盐，镁盐包括氟化镁、氯化镁、生产海绵钛过程中所产生的氯化镁，镁盐的加入量为含镁质量百分数原料的0.1-25.0。

所述的利用低品位氧化镁及菱镁矿生产高纯氧化镁的方法，所述低品位的氧化镁或菱镁矿与氟化镁混合均匀后煅烧，煅烧的温度为300-1800℃。

本发明的优点与效果是：

本发明在低品味的氧化镁中加入镁盐，经过加热处理，生产出高纯度的氧化镁。可解决生产海绵钛过程中所产生的氯化镁污染环境的难题，降低生产成本，带来可观的经济效益和社会效益。