具体实施方式

下面结合实施例对本发明进行详细说明。

实施实例1（生产高纯MgO陶瓷）

（1）原料的准备

将电熔镁粉碎通过100目的筛子。

（2）混料及球磨

将电熔镁及一定比例的MgF2、松香和酒精进行混合，电熔镁中氧化镁的含量为94.0%-97.5%（质量百分数），MgF2的加入量为电熔镁的0.1-15.0%（质量百分数）。

搅拌均匀后，进行球磨，将球磨好的浆料通过200目的筛子。

（3）烘干

将球磨好的浆料干燥烘干中进行干燥形成浆料块，干燥温度小于100℃。

（4）粉碎及喷雾造粒

将已经干燥的粉体进行粉碎处理并过100目筛，经喷雾造粒处理，然后将其粉体过60目和100目筛，取其之间的粉料，多次重复使剩余粉料也充分使用。

（5）压片成型

将造粒后的粉体在10-50MPa下进行压制成圆饼，将压制好的样片在室温下进行自然干燥。

（6）排胶

将样片放入马弗炉中在0-600℃进行排胶，每50℃保温半小时，使其将松香充分排完。

（7）烧结

在1050-1600℃下进行烧结和保温处理。

（8）随炉冷却

保温一个小时后，是在炉内进行冷却。制备陶瓷的氧化镁含量为98.0-99.5%。

实施实例2（生产高纯MgO陶瓷）

（1）原料的准备

将电熔镁粉碎通过100目的筛子。

（2）混料及球磨

将电熔镁及一定比例的生产海绵钛过程中所产生的氯化镁、松香和酒精进行混合，电熔镁中氧化镁的含量为94.0%-97.5%（质量百分数），生产海绵钛过程中所产生的氯化镁的加入量为电熔镁的0.1-15.0%（质量百分数）。

搅拌均匀后，进行球磨，将球磨好的浆料通过200目的筛子。

（3）烘干   将电熔镁粉碎通过100目的筛子，电熔镁中氧化镁的含量为94.0%-97.5%（质量百分数）。

（2）混料及球磨

将电熔镁及一定比例的氯化镁（为生产海绵钛过程中所产生的氯化镁）进行混合，氯化镁的加入量为电熔镁的0.1-15.0%（质量百分数）。

搅拌均匀。

（3）在300-1600℃下进行煅烧和保温处理，使电熔镁中的Fe、Si和Ti等杂质与氯化镁充分反应并挥发。

（4）冷却、破碎

保温一个小时后，将高纯氧化镁冷却然后进行破碎分级。制备的氧化镁含量为98.0-99.5%。

实施实例5

（1）原料的准备

将氧化镁含量大于90.0%（质量百分数）的烧结镁砂、粉碎通过100目的筛子。

（2）混料及球磨

将烧结镁砂及一定比例的氯化镁（为生产海绵钛过程中所产生的氯化镁）进行混合，氯化镁的加入量为电熔镁的0.1-25.0%（质量百分数）。

搅拌均匀。

（3）煅烧及保温

在300-1600℃下进行煅烧和保温处理，使电熔镁中的Fe、Si和Ti等杂质与氯化镁充分反应并挥发。

（4）冷却、破碎

保温一个小时后，将高纯氧化镁冷却然后进行破碎分级。制备的氧化镁含量为98.0-99.5%。

实施实例6

（1）原料的准备

将氧化镁含量为94.0-96.0%（质量百分数）的中档镁砂、粉碎通过100目的筛子，电熔镁中氧化镁的含量为94.0%-97.5%（质量百分数）。

（2）混料及球磨

将中档镁砂及一定比例的氯化镁（为生产海绵钛过程中所产生的氯化镁）进行混合，氯化镁的加入量为电熔镁的0.1-15.0%（质量百分数）。

搅拌均匀后，进行球磨。

（3）煅烧及保温

在300-1600℃下进行煅烧和保温处理，使电熔镁中的Fe、Si和Ti等杂质与氯化镁充分反应并挥发。

（4）冷却、破碎

保温一个小时后，将高纯氧化镁冷却然后进行破碎分级。制备的氧化镁含量为98.0-99.5%。

实施实例7

（1）原料的准备

将氧化镁含量为氧化镁含量为40.0-46.0%（质量百分数）的二、三级菱镁矿、粉碎通过100目的筛子，电熔镁中氧化镁的含量为94.0%-97.5%（质量百分数）。

（2）混料及球磨

将氧化镁含量为氧化镁含量为40.0-46.0%（质量百分数）的二、三级菱镁矿及一定比例的氯化镁（为生产海绵钛过程中所产生的氯化镁）进行混合，氯化镁的加入量为电熔镁的0.1-15.0%（质量百分数）。

搅拌均匀后，进行球磨。

（3）煅烧及保温

在300-1800℃下进行煅烧和保温处理，使电熔镁中的Fe、Si、Al和Ti等杂质与氯化镁充分反应并挥发。

（4）冷却、破碎

保温一个小时后，将高纯氧化镁冷却然后进行破碎分级。制备的氧化镁含量为98.0-99.5%。

实施实例8

（1）原料的准备

电熔镁中氧化镁的含量为97.0%-98. %（质量百分数）粉碎通过325目的筛子。

（2）混料及球磨

将电熔镁及一定比例的氯化镁混合，氯化镁的加入量为电熔镁的0.1-15.0%（质量百分数）。

搅拌均匀后，进行球磨。

（3）煅烧及保温

在300-1650℃下进行煅烧和保温处理，使电熔镁中的Fe、Si、Al和Ti等杂质与氯化镁充分反应并挥发。

（4）冷却、破碎

保温一个小时后，将高纯氧化镁冷却然后进行破碎分级。制备的氧化镁含量为98.5-99.5%。