权利要求书

1.一种带有吹气功能的中间包挡渣堰，包括挡渣堰(1)，其特征在于，在挡渣堰的下部设有透气带(2)，并由嵌入在挡渣堰内部的导气管(4)与外界连通。

2.根据权利要求1所述的带有吹气功能的中间包挡渣堰，其特征在于：挡渣堰下部设有的透气带(4)由具有透气功能的耐火材料制成。