具体实施方式

实施例1

利用废高铝砖和废镁砖制作中包水口座砖填充料，该填充料是由下述原料按重量份比例制成：废高铝砖60份、废镁砖30份、膨润土10份；

所述的利用废高铝砖和废镁砖制作中包水口座砖填充料的工艺流程为：首先将原料高铝砖和废镁砖破碎，筛分，按所述的重量份比例混合，再按照所述的重量份比例加入施工

性能赋予剂，混合搅拌均匀，装袋，出成品。

实施例2

利用废高铝砖和废镁砖制作中包水口座砖填充料，该填充料是由下述原料按重量份比例制成：废高铝砖80份、废镁砖5份、软质粘土15份；

所述的利用废高铝砖和废镁砖制作中包水口座砖填充料的工艺流程为：首先将原料高铝砖和废镁砖破碎，筛分，按所述的重量份比例混合，再按照所述的重量份比例加入施工

性能赋予剂，混合搅拌均匀，装袋，出成品。

实施例3

利用废高铝砖和废镁砖制作中包水口座砖填充料，该填充料是由下述原料按重量份比例制成：废高铝砖90份、废镁砖7份、膨润土3份；

所述的利用废高铝砖和废镁砖制作中包水口座砖填充料的工艺流程为：首先将原料高铝砖和废镁砖破碎，筛分，按所述的重量份比例混合，再按照所述的重量份比例加入施工

性能赋予剂，混合搅拌均匀，装袋，出成品。