具体实施方式

实施例1

炮泥配料采用碳化硅细粉(≤0.088mm)占配料质量的10％；高温沥青细粉(≤0.1mm)占配料质量的5％；吉林粘土细粉(≤0.073mm)占配料质量的20％；焦炭颗粒(≤3mm)占配料质量的25％；工业级刚玉细粉(≤0.073mm)占配料质量的10％；回收电炉镁铝质材料颗粒(≤3mm)占配料质量的10％，回收电炉镁铝质材料颗粒(≤1mm)占配料质量的10％，回收电炉镁铝质材料细粉(≤0.088mm)占配料质量的10％。焦油加入量为外加，占配料总质量的20％。

实施例2

炮泥配料采用碳化硅细粉(≤0.088mm)占配料质量的15％；高温沥青细粉(≤0.1mm)占配料质量的5％；吉林粘土细粉(≤0.073mm)占配料质量的15％；焦炭颗粒(≤3mm)占配料质量的25％；工业级刚玉细粉(≤0.073mm)占配料质量的15％；回收电炉镁铝质材料颗粒(≤3mm)占配料质量的10％，回收电炉镁铝质材料颗粒(≤1mm)占配料质量的15％。焦油加入量为外加，占配料总质量的18％。

实施例3

炮泥配料采用碳化硅细粉(≤0.088mm)占配料质量的20％；高温沥青细粉(≤0.1mm)占配料质量的5％；吉林粘土细粉(≤0.073mm)占配料质量的15％；焦炭颗粒(≤3mm)占配料质量的20％；工业级刚玉细粉(≤0.073mm)占配料质量的20％；回收电炉镁铝质材料颗粒(≤3mm)占配料质量的10％，回收电炉镁铝质材料颗粒(≤1mm)占配料质量的10％。焦油加入量为外加，占配料总质量的17％。

实施例4

炮泥配料采用碳化硅细粉(≤0.088mm)占配料质量的30％；高温沥青细粉(≤0.1mm)占配料质量的8％；吉林粘土细粉(≤0.073mm)占配料质量的15％；焦炭颗粒        (≤3mm)占配料质量的17％；工业级刚玉细粉(≤0.073mm)占配料重量的15％；回收电炉镁铝质材料颗粒(≤3mm)占配料质量的10％，回收电炉镁铝质材料颗粒(≤1mm)占配料质量的5％。焦油加入量为外加，占配料总质量的15％。

实施例5

炮泥配料采用碳化硅颗粒(≤1mm)占配料质量的10％；碳化硅细粉(≤0.088mm)占配料质量的20％；高温沥青细粉(≤0.1mm)占配料质量的3％；吉林粘土细粉(≤0.073mm)占配料质量的12％；焦炭颗粒(≤3mm)占配料质量的15％；工业级刚玉颗粒(≤1mm)，占配料质量的10％，工业级刚玉细粉(≤0.073mm)占配料重量的15％；回收电炉镁铝质材料颗粒(≤3mm)占配料质量的15％。焦油加入量为外加，占配料总质量的15％。

表1实施例1-4性能指标

将上述的各种原料按配比准确称量，先将颗粒料在搅拌机中搅拌2～3分钟均匀后，加入加入焦油量的30％焦油做结合剂，再搅拌5分钟，然后将细粉料加入，搅拌10分钟，再加入剩下的焦油后搅拌30分钟，经过挤泥机挤出并包装。将炮泥包装后，需要在库房中防潮，防雨状态下存放三天，然后就可以运输到高炉现场进行使用，在运输的过程中同样需要进行防潮，防雨的处理。