发明内容

本发明要解决的技术问题，本发明提供一种利用废钢包镁碳砖提取镁碳颗粒的生产工艺。

本发明是通过以下技术方案实现的：

本发明包括以下步骤：

(1)原料分选；(2)去除表皮铁质；(3)水化处理；(4)烘烤；(5)颚破机破碎；(6)颗粒处理；(7)强力磁选处理；(8)筛分处理；(9)制得镁碳颗粒产品。

本发明与现有技术相比，渣铁处理彻底无杂质；品味极好，无酸洗排放，经本工艺处理后的镁碳颗粒原料可作为电熔镁砂替代品返回生产中使用。