发明内容

本发明的目的就在于避免上述现有技术中的不足，提供一种高纯镁砂的制取方法，从而提高中档镁砂的质量和体积密度。

本发明提出的上述目的是通过以下技术方案实现的。

一种高纯镁砂的制取方法，其特征在于所说的制取方法是将菱镁石与石墨粉按重量比例4:1混合焙烧成轻烧氧化镁粉；取含镁量为95％的轻烧氧化镁粉与稀土镁按重量比例5:1混合均匀压制成直径为40～50mm的球团，球团体积密度为2.5，然后高温烧结成高纯镁砂。此工艺可以得到纯度99.8％以上的高纯镁砂。

利用本发明提供的高纯镁砂的制取方法，其优点是能提高中档镁砂含镁量至99.8％，同时提高镁砂体积密度时期达到3.5以上。