发明内容

本发明的目的是提供一种碳含量低、电耗小、环境污染减少的利用铝工业的废弃物—— 铝灰生产电熔复合耐火材料的方法，该方法生产的电熔复合耐火材料为电熔刚玉或电熔镁铝 尖晶石复合材料。

为实现上述目的，本发明采用的技术方案是：按重量百分含量将20～90％的铝灰与10～ 80％的铝矾土或含镁化合物混合，压制成坯，在1800～3000℃条件下电熔冶炼，冷却后取出， 然后破碎、分离。所生产的电熔复合耐火材料为电熔刚玉或电熔镁铝尖晶石复合材料。

其中：铝灰的主要化学成分的重量百分含量是，Al2O3为10～70％、Al为10～40％、MgO 为0.3～20％、SiO2为0.5～30％；含镁化合物为碳酸镁、氧化镁中的一种或两种；电熔冶炼或 为电弧炉中熔炼、或为感应炉中熔炼。

由于采用上述技术方案，本发明利用铝工业废弃物铝灰中的金属铝、氮化铝等非氧化物 为主要还原剂，熔融还原铝矾土或铝灰中的SiO2、Fe2O3、TiO2等氧化物，制备的电熔刚玉或 镁铝尖晶石复合材料，具有以下特点：

1、本发明所用原料的铝灰为铝工业生产废弃物，可以变废为宝、减少环境污染；

2、本发明主要以铝灰中的金属铝、氮化铝等非氧化物为还原剂，可除去熔炼过程中的 SiO2、Fe2O3、TiO2杂质氧化物；与以炭为主要还原剂冶炼棕刚玉相比，其产品具有碳含量低 的优点；

3、本发明的还原剂由于主要为铝，其放热量要比碳热还原高多得，因此能降低电耗。