具体实施方式

下面结合实施例，对本发明作进一步的描述：

实施例1

一种电熔复合耐火材料的生产方法，按重量百分含量将20～40％的铝灰与60～80％的特 级矾土熟料细粉混合，压制成坯。在2000～2600℃条件下电弧炉中熔炼，冷却后取出，然后 破碎、分离，得到电熔复合耐火材料。铝灰的化学组成是：Al2O3为24.62％、Al为29.6％、 MgO为10.7％、SiO2为10.5％、Na2O为3.7％、CaO为2.4％、TiO2为2.0％、Fe2O3为2.2％、      灼减为12.84％、其它为1.5％。

经X-射线衍射分析，主要物相为刚玉，有少量镁铝尖晶石。化学分析结果是：Al2O3为 96.4％、MgO为2.48％、C为0.02％。体密度为3.80g/cm3，显气孔率为3.5％。

实施例2

一种电熔复合耐火材料的生产方法，按重量百分含量将70～90％的铝灰与10～30％的轻 烧氧化镁粉混合，压制成坯，在1800～2100℃条件下感应炉中熔炼，冷却后取出，然后破碎， 分离，得到电熔复合耐火材料。铝灰的化学组成是：Al2O3为24.62％、Al为29.6％、MgO为 10.7％、SiO2为10.5％、Na2O为3.7％、CaO为2.4％、TiO2为2.0％、Fe2O3为2.2％、灼减为 12.84％、其它为1.5％。

经X-射线衍射分析，主要物相为镁铝尖晶石，还有少量Sialon相存在。化学分析结果是： Al2O3为74.5％、MgO为21.6％、C为0.03％。体密度为3.24g/cm3，显气孔率为4.1％。

实施例3

一种电熔复合耐火材料的生产方法，按重量百分含量将60～80％的铝灰与20～40％的菱 镁矿粉混合，压制成坯，在2000～2700℃条件下电弧炉中熔炼，冷却后取出，然后破碎，分 离，得到电熔复合耐火材料。铝灰的化学组成是：Al2O3为24.62％、A为29.6％、MgO为10.7％、 SiO2为10.5％、Na2O为3.7％、CaO为2.4％、TiO2为2.0％、Fe2O3为2.2％、灼减为12.84％、 其它为1.5％。

经X-射线衍射分析，主要物相为镁铝尖晶石。化学分析结果是：Al2O3为76.2％、MgO 为22.3％、C为0.04％。体密度为3.18g/cm3，显气孔率为5.2％

实施例4

一种电熔复合耐火材料的生产方法，按重量百分含量将25～45％的铝灰与55～75％的特 级矾土熟料细粉混合，压制成坯，在1900～2600℃条件下电弧炉中熔炼，冷却后取出，然后 破碎、分离，得到电熔复合耐火材料。铝灰的化学组成是：Al2O3为56.21％、Al为23.56％、 MgO为0.48％、SiO2为2.15％、Na2O为1.1％、CaO为0.74％、TiO2为0.63％、Fe2O3为1.23％、 灼减为11.68％、其它为2.1％。

经X-射线衍射分析，主要物相为刚玉。化学分析结果是：Al2O3为98.4％、C为0.05％。 体密度为3.90g/cm3，显气孔率为3.0％。